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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc194593944]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ 8267-93
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с учетом последних изменений)



1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]««ОКПД2 08.12.12.150 Поставка камня булыжного для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение объектов строительства камнем из горных пород фракции 150-300мм, М1000 мм, в целях выполнения работ по креплению откосов, креплению дна канала, креплению водосбросных лотков.
1.4. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]           Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.
1.4.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 8267-93 или локальным техническим условиям (не ухудшающим качество продукции, относительно требований ГОСТ 8267-93).
1.5. [bookmark: _Hlk48209761]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении
1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.
1.5.3 Место поставки : самовывоз 
2. [bookmark: _Toc194593945][bookmark: _Toc124170681][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc194593946]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc194593947][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Камень булыжный фракции 150-300мм
	М3
	150,00




2.1.2. [bookmark: _Toc194593948][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc194593949][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД2 08.12.12.150 Камень булыжный фракции 150-300мм
	с даты оплаты аванса 
	в течение 2 (двух ) календарных дней


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743510]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc194593950] Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _GoBack_Копия_2_Копия_1]«ОКПД2 08.12.12.150 Поставка камня из горных пород фракции 150-300мм, М1000 для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Камень булыжный фракции 150-300мм
ГОСТ 8267-93
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Полные остатки на контрольном сите по массе, %
	d (150мм) – от 90 до 100 %
0,5*(d+D) (235мм) – от 30% до 60%;
D более 300мм – 0%;
D (300мм) – до 10%
1,25D – до 0,5%
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.2.
	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %
	не более 1
	Указание характеристик
	

-
	

	1.1.3.
	Содержание глины в виде комков, %
	не более 0,25
	Указание характеристик
	
-
	

	1.1.4.
	Марка по прочности
	М1000
	Указание характеристик
	
-
	

	1.1.5.
	Морозостойкость
	не менее F100
	Согласие с требованием
	
-
	

	1.1.6.
	Содержание посторонних примесей
	отсутствуют
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место отгрузки 
	 г. Переславль-Залесский
	Согласие с требованием
	
-
	

	2.2.
	Минимальная отгрузка в сутки , м3
	500
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Приемка и испытания
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	Согласие с требованием
	





-
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества;
-сертификат;
- товарно-транспортная накладная;
-результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. 
	Согласие с требованием
	
-
	


3. [bookmark: _Toc194593951]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.




Начальник ЗСУ ___________________

