- Приложение №1 к документации по аукциону

- в электронной форме лот № 7071-ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 08.12.11.130 Поставка песка для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

ЛОТ №7071-ПРО ДЭК-2025-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия (с учетом последних изменений ) |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 08.12.11.130 Поставка песка для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро".

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ на объектах строительства Загорской ГАЭС-2.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).

1.4.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

1.4.3 Место поставки обладает возможностью для подъезда, маневрирования и разгрузки товара автотранспортом с самосвальным полуприцепом типа «ТОНАР».

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Песок, сеяный , средний | м3 | 3300 |
| 2 | Песок, средний, мытый | м3 | 1600 |
| 3 | Песок карьерный ,средний | м3 | 1900 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Срок поставки продукции ОКПД2 08.12.11.130 Поставка песка для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты предоставления Покупателем заявки | В течение 5 (пяти) календарных дней |
| 2. | Срок действия договора ОКПД2 08.12.11.130 Поставка песка для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Песок природный, средний

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  | - |  |
| 1.1. | Пункт 1 Таблицы 1: Песок, сеяный , средний |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Соответствие стандартам | ГОСТ 8736-2014 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Класс песка | не менее 1 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Модуль крупности, мм. | от 2 до 2,5 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Полный остаток на сите № 063 мм % | от 30 до 45 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Содержание фракции менее 0,16 мм - % | не более 15 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Содержание пылевидных и глинистых частиц %: | не более 3 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Содержание глины в комках | не более 0,5 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Коэффициент фильтрации м/сут. | не менее 1,0 |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Прочие показатели | Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |  |  |
| 1.2. | Пункт 2 Таблицы 1:Песок, средний, мытый |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Соответствие стандартам | ГОСТ 8736-2014 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Класс песка | не менее 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Модуль крупности, мм. | от 2 до 2,5 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Полный остаток на сите № 063 мм % | от 30 до 45 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Содержание фракции менее 0,16 мм - % | не более 15 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Содержание пылевидных и глинистых частиц %: | не более 3 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Содержание глины в комках | не более 0,5 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Коэффициент фильтрации м/сут. | не менее 2,2 |  |  |  |  |
|  | Прочие показатели | Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |  |  |
| 1.3. | Пункт 3 Таблицы 1: Песок карьерный ,средний |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Соответствие стандартам | ГОСТ 8736-2014 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Группа песка | Средний |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Класс песка | 1 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Модуль крупности, мм. | от 2 до 2,5 |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Полный остаток на сите № 063 мм % | от 30 до 45 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Содержание фракции менее 0,16 мм - % | не более 10 |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Содержание пылевидных и глинистых частиц %: | не более 3 |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Содержание глины в комках | не более 0,35 |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Прочие показатели | Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское |  |  |  |  |
| 2.2. | Минимальная поставка в сутки, м3 | 500 |  |  |  |  |
| 2.3. | Условия транспортирования | ГОСТ 8736-2014 |  |  |  |  |
| 2.3. | Приемка и испытания | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

#### 3.3. В цену Товара должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке Товара, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Товара, погрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. Цена единицы Товара остается фиксированной на весь срок действия Договора. Индексация Цены единицы Товара не предусмотрена.