# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.63. Поставка бетонных смесей для нужд Саратовского филиала

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.63. Поставка бетонных смесей для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

1.2.1 Продукция предназначена для выполнения следующих работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»:

- выполнение бетонных работ на гидроагрегате ст.№18.

1.2.2 Продукция закупается в целях исполнения договора подряда:

- Договор №868 от 31.10.2023 г. “Выполнение работ по замене (модернизации) гидротурбин ст. №№11, 16, 18, 19 филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», заключенный между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт-ВКК»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетон В25-30 W8-10 | м3 | 155 |
| 2 | Бетон В35-40 W16-20 | м3 | 30 |

Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка смесей автобетоносмесителями с разгрузкой на объекте | маш/час | 70 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бетон В25-30 W8-10 | С даты подписания договора сторонами по заявкам* | Поставка в течение 48 часов с даты направления Покупателем заявки на партию продукции Конечный срок поставки- не позднее 01.02.2027 г.** |
|  | Бетон В35-40 W16-20 |  |  |

* Ориентировочный график поставки Продукции указан в Приложении №1 к настоящим техническим требованиям.

**Срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2.2. Технических требований

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиция №1-2 Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| Бетон В25-30 W8-10 с заполнителем фр. 5-20 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цемент ЦЕМ I 42.5H | расход 370 кг/м3 | ГОСТ 31108 |  |  |
| 1.2. | Песок Мкр 1.9-2.2 | расход 850 кг/м3 | ГОСТ 8736 |  |  |
| 1.3. | Щебень изверженных пород | расход 1000 кг/м3 | ГОСТ 8267 |  |  |
| 1.4. | МКУ-85 | расход 70 кг/м3 | ТУ 5743-048-02495332-96 |  |  |
| 1.5. | Известь негашеная тонкомолотая 1 или 2-го сорта с остатком на сите 02 не более 2% | расход 40 кг/м3 | ГОСТ 9179 |  |  |
| 1.6. | Пластификатор Sika VisciCrete ACE 430 | расход 9 кг/м3 |  |  |  |
| 1.7. | Sintanor ПГ-2 | расход 0,035 кг/м3 |  |  |  |
| 1.8. | Метилцеллюлоза Mecellose FMS 60150 | расход 0.08 г/м3 |  |  |  |
| 1.9. | Вода | расход 129 л/м3 |  |  |  |
| Бетон В35-40 W16-20 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Цемент ЦЕМ I 42.5H | расход 560 кг/м3 | ГОСТ 31108 |  |  |
| 1.11. | Песок Мкр 1.9-2.2 | расход 1330 кг/м3 | ГОСТ 8736 |  |  |
| 1.12. | МКУ-85 | расход 100 кг/м3 | ТУ 5743-048-02495332-96 |  |  |
| 1.13. | Известь негашеная тонкомолотая 1 или 2-го сорта с остатком на сите 02 не более 2% | расход 70 кг/м3 | ГОСТ 9179 |  |  |
| 1.14. | Пластификатор Glenium ACE 430 | расход 17 кг/м3 |  |  |  |
| 1.15. | Метилцеллюлоза Mecellose FMS 60150 | расход 0.08 кг/м3 |  |  |  |
| 1.16. | Sintanor ПГ-2 | расход 0.056 кг/м3 |  |  |  |
| 1.17. | РПП Полипласт РП | расход 4 кг/м3 |  |  |  |
| 1.18. | Вода | расход 220 л/м3 |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 413840, Саратовская обл., город Балаково, Саратовская ГЭС, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». |  |  |  |
| 2.2. | Поставка | 1. В процессе поставки Покупатель вправе корректировать объемы и сроки поставки. 2. Добавки для бетона (по Приложению №2 к настоящим ТТ) предоставляются Покупателем как давальческие материалы согласно расчетному составу бетона п.1 данной таблицы. Поставщик должен осуществлять разгрузку и погрузку, а также фасовку указанных химических добавок. 3. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика. 4. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 5. Поставка производится соответствии с временим и сроками, указанными в заявках (кол-во заявок – 3). |  |  |  |
| 2.3. | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика. 3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Покупателя. 4. Все материалы (кроме давальческих Приложение №2), входящие в состав смеси, должны быть укомплектованы паспортами, сертификатами на русском языке не позднее, чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Покупателя. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в                                   Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение №1 – График поставки на 2026-2027 годы (ориентировочный).

Приложение №2 – Химические добавки для изготовления бетонных смесей.

Приложение №1

к Техническим требованиям

График поставки на 2026-2027 годы (ориентировочный)

| № | Наименование | Ориентировочные сроки потребности | Ориентировочный объем смеси в месяц, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В25-30 М350 | Октябрь-Ноябрь | 15 |
|  |  | Декабрь-Январь | 140 |
| 2 | Бетон В35-40 М400 | Декабрь-Январь | 30 |

Приложение №2

к Техническим требованиям

Химические добавки для изготовления бетонных смесей

(предоставляются Покупателем на давальческой основе)

| Наименование хим. добавки | Количество хим. добавок для бетонирования, кг |
| --- | --- |
| МКУ-85, кг/м3 | 16 204.5 |
| Известь негашеная тонкомолотая ГОСТ 9179-77, кг/м3 | 9 711 |
| Пластификатор Sika ViscoCrete ACE 430, кг/м3 | 1 632.15 |
| Пластификатор GLENIUM ACE 430, кг/м3 | 596.7 |
| Метилцелюлоза Mecellose FMS 60150, кг/м3 | 8.31 |
| Sintanor ПГ-2 | 17.32 |
| РПП Полипласт РП | 140.4 |

Примечание: расход химических добавок дан с учетом 2% на трудноустранимые потери и 15% запаса.

Состав и количество химических добавок может изменяться непосредственно перед бетонированием по указанию филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

Разгрузку, фасовку и хранение химических добавок Покупателя, необходимых для изготовления бетонной смеси (давальческие материалы) выполняет Поставщик на своей территории на весь период действия договора. Для обеспечения срока годности давальческих добавок в бетон требуется соблюдение условий хранения материалов согласно инструкциям заводов-производителей добавок.

По требованию Покупателя использованная тара из-под химической добавки Glenium ACE 430 и Sika ViscoCrete ACE 430 подлежит возврату.

Остаток не примененных химических добавок для бетона подлежит возврату.