Технические требования

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей, инъекционных и окрасочных составов для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот ………………

#### 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей, инъекционных и окрасочных составов для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск»» (далее – продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для ремонта сооружений Нижегородской ГЭС при исполнении договора № 1240-315-2023г. от 03.11.2023г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Смола полиуретановая двухкомпонентная инъекционная РТМ Max Injeckt 02 компонент А | кг | 810 |
|  | Смола полиуретановая двухкомпонентная инъекционная РТМ Max Injeckt 02 компонент Б | кг | 810 |
|  | Растворитель - MAX D 02 | л | 361 |
|  | Растворитель - MAX DEP 02 | кг | 51 |
|  | Смесь сухая 'MAX RS T1' | кг | 28623 |
|  | Смесь сухая строительная (гидропломба) MAX Proofing 5 | кг | 151 |
|  | Состав гидроизоляционный MAX Proofing 4 | кг | 1748 |
|  | МАХ Protect 01 однокомпонентная (гидроизоляционно-антикоррозионный материал мастичного типа) | кг | 2728 |
|  | Пропитка гидрофобизирующая глубокого проникновения MAXfloor 1 | кг | 175 |
|  | Смесь сухая для антикоррозийной обработки арматуры Max Proofing 3 | кг | 1255 |
|  | Двухкомпоненитная эпоксидная эмаль MAX Mastic NT, цвет красно-коричневый | кг | 461 |
|  | Грунт-эмаль MAX Coat NT (матовая черная) | кг | 70 |
|  | Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защиты от коррозии MAX Coat UR (NT) желтая | кг | 49 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения MAX PRIME | кг | 1017 |
|  | Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка 'MAX RS T10' | кг | 50 |
|  | Краска огнезащитная по металлу MAX PRO 01 матовая белая | кг | 134 |
|  | Грунтовка MAX Promo Primer (красно-коричневая) | кг | 230 |
|  | Грунт-эмаль MAX Promo Coat (цвет серый RAL 7004) | кг | 149 |
|  | Грунт-эмаль MAX Promo Coat (цвет красно-коричневая) | кг | 169 |
|  | Смесь сухая ремонтная тиксотропная Max RS T20 | кг | 3090 |
|  | Краска фасадная 'MAXColor цвет белый | кг | 1291 |
|  | Смесь бетонная сухая безусадочная MAX RS L2 | кг | 17865 |
|  | Состав MAX RS L1 | кг | 20820 |
|  | Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MAХ Proofing 2 | кг | 2013 |
|  | Смесь сухая ремонтная тиксотропная Max RS T2 | кг | 1690 |
|  | Состав самовыравнивающийся Max Top 10 SL | кг | 6840 |
|  | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для внутренних и наружных работ MaxFloor 101 | кг | 26 |
|  | Покрытие эпоксидное двухкомпонентное для пола MaxFloor 301 | кг | 60 |
|  | Пропитка полимерная для бетона MaxFloor 802 бесцветная канистра | кг | 442 |
|  | Грунтовка двухкомпонентная для защиты от коррозии MAX Primer EP | кг | 220 |
|  | Двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе MAX Topcoat UR CR | кг | 160 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 2.1 Технических требований | С даты подписания договора. | В течение 20 календарных дней с даты подписания договора |

#### 2.3 Требования к качеству продукции

# Таблица 2.3. Требования к продукции

- Наименование продукции: «ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей, инъекционных и окрасочных составов для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск»

| - № п/п | - Наименование продукции | - Наименование параметра | - Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Смола полиуретановая двухкомпонентная инъекционная РТМ Max Injeckt 02 компонент А | - Плотность при 25°С Компонент А, кг/м3 | - 1025 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - -//- |
|  |  | - Температура вспышки, °С | - > 200 |  |  |
|  |  | - Вязкость при 25°С Компонент А, МПа | - 290 |  |  |
| - 1.2 | - Смола полиуретановая двухкомпонентная инъекционная РТМ Max Injeckt 02 компонент Б | - Плотность при 25°С Компонент Б, кг/м3 | - 1230 |  |  |
|  |  | - Температура вспышки, °С | - > 200 |  |  |
|  |  | - Вязкость при 25°С Компонент Б, МПа | - 200 |  |  |
| - 1.3 | - Растворитель - MAX D 02 | - Цвет и внешний вид | - Бесцветная однородная прозрачная жидкость, - без видимых взвешенных частиц |  | - -//- |
|  |  | - Испаряемость | - Испаряется без остатка |  |  |
| - 1.4 | - Растворитель - MAX DEP 02 | - Цвет и внешний вид | - Бесцветная однородная прозрачная жидкость, - без видимых взвешенных частиц |  | - -//- |
|  |  | - Испаряемость | - Испаряется без остатка |  |  |
| - 1.5 | - Смесь сухая 'MAX RS T1' | - Максимальная крупность заполнителя, мм | - 3,0 |  | - -//- |
|  |  | - Удобоукладываемость (расплыв конуса), мм | - 150-180 |  |  |
|  |  | - Воздухововлечение, % не более | - 6 |  |  |
|  |  | - Жизнеспособность при температуре (20±2) °С, мин | - 45 |  |  |
| - 1.6 | - Смесь сухая строительная (гидропломба) MАX Proofing 5 | - Прочность при изгибе через 24 часа, МПа, не менее: | - 5 |  | - -//- |
|  |  | - Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее: | - 7 |  |  |
|  |  | - Прочность на сжетие через 24 часа, МПа, не менее: | - 25 |  |  |
|  |  | - Прочность на сжатие через 24 часа, МПа, не менее: | - 50 |  |  |
| - 1.7 | - Состав гидроизоляционный MAX Proofing 4 | - Жизнеспособность при температуре (20±2) °С, мин | - Не менее 40 |  | - -//- |
|  |  | - Водонепроницаемость | - 12 атм |  |  |
|  |  | - Прочность на сжатие в возрасте 28 суток МПа не менее | - 25,0 |  |  |
|  |  | - Прочность на отрыв в возрасте 28 суток МПа не менее | - 0,5 |  |  |
| - 1.8 | - МАХ Protect 01 однокомпонентная (гидроизоляционно-антикоррозионный материал мастичного типа) | - Плотность материала при 25 ºС, кг/л | - 1,4±0,05 |  | - -//- |
|  |  | - Вязкость (при + 23°С) (по Брукфильду при 50 об), сР | - 12000±1000 |  |  |
|  |  | - Содержание нелетучих веществ, % | - не менее 93 |  |  |
|  |  | - Испаряемость | - Испаряется без остатка |  |  |
| - 1.9 | - Пропитка гидрофобизирующая глубокого проникновения MAXfloor 1 | - Массовая доля нелетучих веществ, % | - Не менее 15 |  | - -//- |
|  |  | - Время высыхания при температуре (+ 20°С + 2°С) при влажности 65% | - 1 час |  |  |
|  |  | - Условна вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 при температуре (+ 20°С + 0,50С) | - 18-24 с |  |  |
|  |  | - Степень перетира, мкм, не более | - 40 |  |  |
| - 1.10 | - Смесь сухая для антикоррозийной обработки арматуры Max Proofing 3 | - Плотность раствора, кг/л | - 1,5 |  | - -//- |
|  |  | - Время жизни, мин | - 60 |  |  |
|  |  | - Диапазон температур нанесения | - от + 5°С до + 30°С |  |  |
|  |  | - Расход материала на 1м² при толщине слоя 1мм, кг | - 1,5 |  |  |
| - 1.11 | - Двухкомпонентная эпоксидная эмаль MAX Mastic NT | - Плотность, г/см3 | - 1,5 |  | - -//- |
|  |  | - Доля нелетучих веществ по массе, % | - 84±3 |  |  |
|  |  | - Жизнеспособность при температуре (20±2) °С | - 3 часа |  |  |
| - 1.12 | - Грунт-эмаль MAX Coat NT | - Плотность, г/см3 | - 1,3 |  | - -//- |
|  |  | - Доля нелетучих веществ по массе, % | - 59±3 |  |  |
|  |  | - Термостойкость в атмосфере | - До +70 ºС |  |  |
| - 1.13 | - Грунтовка глубокого проникновения MAX PRIME | - Основа грунтовки | - акриловая |  | - -//- |
|  |  | - Вид обрабатываемого материала | - бетон |  |  |
|  |  | - Время высыхания, час | - 2,0 |  |  |
|  |  | - Фактический расход однослойного покрытия, гр/м2 | - 150-300 |  |  |
| - 1.14 | - Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка 'MAX RS T10' | - Удобоукладываемость (расплыв конуса) | - 160 – 180 мм |  | - -//- |
|  |  | - Плотность свежеприготовленного раствора | - 1,9 кг/л |  |  |
|  |  | - Адгезия к бетону через 28 суток | - Не менее 2,0 МПа |  |  |
|  |  | - Водонепроницаемость | - 0,15 кг/м2 х 0,5ч |  |  |
| - 1.15 | - Краска огнезащитная по металлу MAX PRO 01 РТМ матовая белая | - Плотность, г/см3 | - 1-1,06 |  | - -//- |
|  |  | - Объемная доля нелетучих веществ, %, не менее | - 74 |  |  |
|  |  | - Время высыхания до степени 3 при t (20°С) ч, не более | - 1 |  |  |
|  |  | - Адгезия, баллы ГОСТ 15140 (раздел 2) | - 1 |  |  |
| - 1.16 | - Грунтовка MAX Promo Primer | - Плотность, г/см3 | - 1,35 |  | - -//- |
|  |  | - Доля нелетучих веществ по массе, % | - 71±3 |  |  |
|  |  | - Термостойкость в атмосфере | - До +120 ºС |  |  |
| - 1.17 | - Грунт-эмаль MAX Promo Coat | - Плотность, г/см3 | - 1,35 |  | - -//- |
|  |  | - Доля нелетучих веществ по массе, % | - 68±3 |  |  |
|  |  | - Термостойкость в атмосфере | - До +100 ºС |  |  |
| - 1.18 | - Смесь сухая ремонтная тиксотропная Max RS T20 | - Удобоукладываемость (расплыв конуса) | - 150 – 170 мм |  | - -//- |
|  |  | - Воздухововлечение | - не более 6% |  |  |
|  |  | - Время жизни готового раствора при 20 0С | - 45 мин |  |  |
|  |  | - Водонепроницаемость | - не менее 12 атм |  |  |
| - 1.19 | - Краска фасадная 'MAXColor цвет белый | - Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | - 65 |  | - -//- |
|  |  | - Степень перетира, мкм, не более | - 60 |  |  |
|  |  | - Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч, не более | - 4 |  |  |
|  |  | - Фактический расход однослойного покрытия, гр/м2 | - 150-170 |  |  |
| - 1.20 | - Смесь бетонная сухая безусадочная MAX RS L2 | - Максимальная крупность заполнителя, мм | - 10 |  | - -//- |
|  |  | - Удобоукладываемость (расплыв конуса), мм | - 210-260 |  |  |
|  |  | - Воздухововлечение, % не более | - 6 |  |  |
|  |  | - Морозостойкость в солях | - не менее 300 циклов |  |  |
|  |  | - Коэффициент сульфатостойкости, не менее | - 0,9 |  |  |
| - 1.21 | - Состав MAX RS L1 | - Удобоукладываемость (расплыв конуса), мм | - 260-290 |  | - -//- |
|  |  | - Воздухововлечение, % | - Не более 6 |  |  |
|  |  | - Время жизни готового раствора при 20 °С, мин | - 45 |  |  |
|  |  | - Прочность сцепление с бетоном через 28 суток, МПа | - ˃2,0 |  |  |
| - 1.22 | - Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MAХ Proofing 2 Компонент А, В | - Максимальный размер заполнителя, мм | - 0,63 |  | - -//- |
|  |  | - Плотность раствора, кг/м3 | - 1700 |  |  |
|  |  | - Расход материала на 1м² при толщине слоя 1мм, кг | - 1,7 |  |  |
|  |  | - Жизнеспособность при температуре (20±2) °С, мин | - 60 |  |  |
| - 1.23 | - Смесь сухая ремонтная тиксотропная Max RS T2 | - Удобоукладываемость (расплыв конуса), мм | - 150-170 |  | - -//- |
|  |  | - Воздухововлечение, % | - не более 6% |  |  |
|  |  | - Время жизни готового раствора при 20 °С, мин | - 45 мин |  |  |
|  |  | - Прочность сцепление с бетоном через 28 суток, МПа | - ˃1,5 МПа |  |  |
| - 1.24 | - Состав самовыравнивающийся Max Top 10 SL | - Максимальная крупность заполнителя, мм | - 0,5 |  | - -//- |
|  |  | - Плотность раствора, кг/м3 | - ~2000 |  |  |
|  |  | - Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, Мпа | - ≥1,5 |  |  |
|  |  | - Марка по водонепроницаемости, W, атм | - ≥14 |  |  |
| - 1.25 | - Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для внутренних и наружных работ MaxFloor 101 | - Плотность Компоненты А+Б, при +20°С, г/см³, не более | - 1,12 |  | - -//- |
|  |  | - Сухой остаток, % | - 99,7 |  |  |
|  |  | - Стойкость к ударным воздействиям через 7 суток, кг., не менее | - 3 |  |  |
|  |  | - Адгезия через 7 суток, МПа | - >2,0 |  |  |
| - 1.26 | - Покрытие эпоксидное двухкомпонентное для пола MaxFloor 301 | - Плотность Компоненты А+В, при +20°С, г/см³, не более | - 1,73 |  | - -//- |
|  |  | - Прочность при сжатии через 7 суток, МПа, не менее | - 45 |  |  |
|  |  | - Степень перетира по гриндометру через сутки, не более мкм | - 90 |  |  |
|  |  | - Адгезия через 7 суток, МПа | - >2,0 |  |  |
| - 1.27 | - Пропитка полимерная для бетона MaxFloor 802 бесцветная канистра | - Плотность при +20°С, не более, г/см3 | - 1,04 |  | - -//- |
|  |  | - Массовая доля нелетучих веществ, не менее, % | - 6 |  |  |
|  |  | - Значение рН | - 11-12 |  |  |
|  |  | - Стойкость бетона к истиранию после обработки пропиткой | - повышается на 2 класса |  |  |
| - 1.28 | - Грунтовка двухкомпонентная для защиты от коррозии MAX Primer EP | - Плотность, г/см3 | - 1,4 |  | - -//- |
|  |  | - Жизнеспособность при 20ºС, час | - 6 |  |  |
|  |  | - Термостойкость в атмосфере | - До + 100ºС |  |  |
|  |  | - Доля нелетучих веществ, % | - По массе: 72±3 По объему. 58±3 |  |  |
| - 1.29 | - Двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе MAX Topcoat UR CR | - Плотность, г/см3 | - 1,42 |  | - -//- |
|  |  | - Жизнеспособность при 20ºС, час | - 6 |  |  |
|  |  | - Термостойкость в атмосфере | - До + 120ºС |  |  |
|  |  | - Доля нелетучих веществ, % | - По массе: 76,5±3 По объему. 61±3 |  |  |
| - 2. | - Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | - Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Сроки гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| - 4. | - Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не позднее 2026 года выпуска. |  |  |  |  |
| - 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.