ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.61.12.140.Поставка железобетонных плит для нужд Саратовского филиала
Лот № 
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
23.61.12.140.Поставка железобетонных плит для нужд Саратовского филиала.
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Выполнение работ по договору:

· Договор подряда №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Плита перекрытия железобетонная 1100х450х60мм армированная арматурой А-3
	шт
	400
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023

РЗ№48309818 – 200шт
РЗ№48309819 – 200шт
Цех ЭТО

	2. 
	Плита перекрытия кабельных каналов (лотков), железобетонная 770х600х50мм со скосами торцов.
	шт
	50
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023

РЗ№48308466 – 50шт
Цех ГТС


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Плита перекрытия железобетонная 1100х450х60мм армированная арматурой А-3
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.04.2027*

	2. 
	Плита перекрытия кабельных каналов (лотков), железобетонная 770х600х50мм со скосами торцов.
	
	

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований.


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: 23.61.12.140 Поставка плит железобетонных
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	 Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1.
	Плита перекрытия железобетонная 1100х450х60мм армированная арматурой А-3
	
	
	

	1.1.1
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	Плита перекрытия железобетонная
	
	

	
	Габариты (ДхШхВ) мм
	1100х450х60
	
	

	
	Марка бетона
	М350
	
	

	
	Класс бетона
	В25
	
	

	
	Армирование
	Арматура А3
	
	

	
	Расположение армирования
	 в нижнем 1/3 слое толщины
	
	

	
	Монтаж армированной сетки
	вязка/сварка
	
	

	
	Отступ арматуры от края изделия, мм
	25
	
	

	
	Диаметр продольной арматуры, мм
	10
	
	

	
	Шаг продольной арматуры, мм
	150
	
	

	
	Диаметр поперечной арматуры, мм
	6
	
	

	
	Шаг продольной арматуры, мм
	200
	
	

	1.2.
	Плита перекрытия кабельных каналов, железобетонная 770х600х50мм со скосами торцов. 
	
	
	

	1.2.1
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	Плита перекрытия кабельных каналов (лотков)
	
	

	
	Габариты (ДхШхВ) мм
	770х600х50
	
	

	
	Марка бетона
	М350
	
	

	
	Класс бетона
	В25
	
	

	
	Армирование
	Арматура А1
	
	

	
	Расположение армирования
	 в нижнем 1/3 слое толщины
	
	

	
	Монтаж армированной сетки
	сварка
	
	

	
	Отступ арматуры от края изделия, мм
	25
	
	

	
	Диаметр продольной арматуры, мм
	5
	
	

	
	Шаг продольной арматуры, мм
	100
	
	

	
	Диаметр поперечной арматуры, мм
	5
	
	

	
	Шаг продольной арматуры, мм
	100
	
	

	
	Со скосом кромок
	да
	
	

	2.
	Требования к качеству продукции
	
	

	2.1.
	Требования к новизне поставляемого товара
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
	
	

	2.2.
	Требования к стандартам качества
	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015-2012.

Не допускается изменение на предприятии-изготовителе вида бетона, классов и диаметров рабочей арматуры, толщины защитного слоя бетона до арматуры, которое может привести к изменению показателей свойств изделия, предусмотренных в соответствующем стандарте.
	
	

	2.3.
	Требования к качеству поставляемых партий продукции
	В состав партии включают изделия одного вида, последовательно изготовленные по одной технологии из бетонной смеси одного номинального состава. В состав партии следует включать изделия, изготовленные в течение не менее одной смены и не более одной недели
	
	

	2.4.
	Требование к качеству бетона
	Фактическая прочность бетона (в проектном возрасте, передаточная, отпускная) должна соответствовать требуемой прочности, назначаемой по ГОСТ 18105-2018.

Транспортировке к месту монтажа подлежат только те изделия, прочность бетона которых достигла требуемой отпускной прочности (70%).
	
	

	2.5.
	Требования к состоянию изделий
	- В бетоне изделий не допускаются трещины;

- На поверхности изделий не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах;

- Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона или раствора;

- На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна;
	
	

	3.
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	
	

	3.1.
	Условия поставки
	Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования своими силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	
	

	3.2.
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» РФ, 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, д. 48.
	
	

	3.3.
	Поставка
	Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка), предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	
	

	3.4.
	Требования к транспортировке продукции 
	Порядок укладки (установки) перевозимых изделий на грузовую платформу должен обеспечивать равномерное распределение нагрузки относительно продольной оси симметрии и относительно осей колес грузовых платформ транспортных средств.

Крепление изделий на транспортном средстве должно исключать продольное и поперечное смещение изделий, а также их взаимное столкновение и трение в процессе перевозки.
	
	

	3.5.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	4.1
	Требования к гарантийному сроку
	Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию - не менее 60 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	- Вся продукция при поставке должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.

-Все материалы при поставке, используемые для изготовления продукции, должны быть укомплектованы паспортами, сертификатами на русском языке. Документы, удостоверяющие качество продукции, должны содержать информацию на русском языке о материалах, используемых для изготовления продукции, паспортах, сертификатах, включенных в состав предоставляемых документов.

Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке, в котором должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименования и марки изделий;

- номер партии или изделия (при поштучной поставке);

- число изделий каждой марки;

- дата изготовления изделий;

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная и передаточная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);

- класс и диаметр арматуры;

- обозначение стандарта, технических условий или рабочей документации на изделие.

Документ о качестве должен быть заполнен в соответствии с ГОСТ 13015-2012, приложением Г
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. Приложения
   Приложение №1 – Чертеж: Плита перекрытия 1100х450х60

   Приложение №2 – Чертеж: МК-2929.00 Ж/б плита перекрытия пешеходной дорожки со стороны нижнего бъефа на отм.+32,42м.

