«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора Центрального

филиала АО «ТК РусГидро»

________________Н.А. Андреев

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 08.11.11.190 Поставка Щебеня для строительных работ (известняковый) для нужд       Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

Лот № 7184-ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения3

1.1. Обозначения и сокращения 3

1.2. Наименование закупаемой продукции 3

1.3. Цель использования закупаемой продукции  3

1.4. Иные требования и сведения общего характера 3

2.	Требования к продукции3

#### 2.1.Требования к объемам и срокам поставки 3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции. 3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции.3

2.2. Требования к качеству продукции 4

Таблица 3. Требования к продукции.4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

О ОКПД2 08.11.11.190 Поставка Щебеня для строительных работ (известняковый)  для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение комплекса работ по 2.01 этапу строительства «Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2» (Устройство подстилающего слоя основания дорожного полотна из щебеночно-песчаной смеси).

#### Иные требования и сведения общего характера

1.4.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

1.4.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

1.4.3 Место поставки обладает возможностью для подъезда, маневрирования и разгрузки товара автотранспортом с самосвальным полуприцепом типа «ТОНАР».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Тип, марка (номер смеси) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень известняковый | фракция 40/70 | М3 | 175 |

### Требования к срокам поставки продукции.

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Щебень известняковый | С даты предоставления заявки Покупателем | В течение 10 (десяти) календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

# Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Щебень известняковый фракция 40/70

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Щебеночно песчаная смесь |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Фракция щебня | 40/70 мм | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Марка щебня по дробимости (прочности) | не менее М600 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Марка по морозостойкости | не менее F100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | не более 25% (для кубовидного не более 15%) | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Содержание пылевидных и глинистых частиц | не более 1% | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Содержание глины в комках | не более 0,25% | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Зерновой состав (полный остаток на ситах) Соответствие требованиям Таблицы 1 (см. ниже) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| Таблица А Номер смеси/ фракция; Наибольший размер зерен Д, мм; Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм. 120; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16; 0,05. Щебень 40/70; 70; 0; 0; 90–100; До 0,5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3. | Требование к испытанием на соответствие характеристикам | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4. | Суточная отгрузка не менее, м3 | 175 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | -Паспорт качества, товарно-транспортная накладная - Результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции; | Согласие с требованием | -//- |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Начальник ЗСУ ___________________