«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________Н.А. Андреев

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 08.12.12.150 Поставка камня булыжного для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения ………………………………………………………………………3

1.2. Наименование закупаемой продукции ………………………………………………………….3

1.3. Цель использования закупаемой продукции …………………………………………………...3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………..3

1.5. Иные требования и сведения общего характера………………………………………………   3

2.	Требования к продукции	3

2.1.Требования к объемам и срокам поставки………………………………………………………………………………..3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции…………………………………………………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 8267-93 | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с учетом последних изменений) |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 08.12.12.150 Поставка камня булыжного для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение объектов строительства булыжным камнем  для нужд Загорского строительного участка  в целях выполнения работ по креплению откосов, креплению дна канала, креплению водосбросных лотков.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

1.4.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 8267-93 или локальным техническим условиям (не ухудшающим качество продукции, относительно требований ГОСТ 8267-93).

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении

1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

1.5.3 Место поставки обладает возможностью для подъезда, маневрирования и разгрузки товара автотранспортом с самосвальным полуприцепом типа «ТОНАР».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камень булыжный фракции 120(150)-300мм,(кроме известняковых) | м3 | 4000 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 08.12.12.150 Поставка камня булыжного для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | с даты оплаты аванса | в течение 10(десяти) календарных дней |
|  |  | с даты подписания Договора | по истечению 12(двенадцати ) месяцев |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): ОКПД2 08.12.12.150 Поставка камня булыжного для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. | - |
| 1.1. | Камень булыжный фракции 120(150)-300мм,(кроме известняковых) ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| 1.1.1. | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d (120мм) – от 90 до 100 % 0,5*(d+D) (235мм) – от 30% до 60%; D более 300мм – 0%; D (350мм) – до 10% 1,25D – до 0,5% |  |  |
| 1.1.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | не более 1 |  |  |
| 1.1.3. | Содержание глины в виде комков, % | не более 0,25 |  |  |
| 1.1.4. | Марка по прочности | Не менее М800 |  |  |
| 1.1.5. | Морозостойкость | не менее F100 |  |  |
| 1.1.6. | Содержание посторонних примесей | отсутствуют |  |  |
| 1.1.7. | Горная порода | Кроме известняковых |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., поселок городского типа Богородское |  |  |
| 2.2. | Приемка и испытания | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  |  |
| 2.3. | Минимальная поставка в сутки, м3 | 500 |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

#### 3.3. В цену Товара должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке Товара, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Товара, погрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. Цена единицы Товара остается фиксированной на весь срок действия Договора. Индексация Цены единицы Товара не предусмотрена.

- Зам.Директора ЦФ АО «ТК РусГидро» _____________Н.А. Андреев