# Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 [23.64.10.110]  Поставка смесей сухих ремонтных

# для нужд производственных участков в г. Углич, г. Рыбинск.

Лот №

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [23.64.10.110] Поставка смесей  сухих ремонтных для нужд производственных участков в г. Углич, г Рыбинск (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Место поставки: 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая ремонтная SikaEmaco S 488 (MasterEmaco S 488) | 23.64.10.110 | кг | 4200 |
| Место поставки: 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31, территория Рыбинской ГЭС |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая гидроизоляционная MasterSeal 531 | 23.64.10.110 | кг | 120 |
|  | Смесь сухая ремонтная SikaEmaco S 488 (MasterEmaco S 488) | 23.64.10.110 | кг | 4160 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [23.64.10.110] Поставка смесей сухих ремонтных для нужд производственных участков в г. Углич, г. Рыбинск | С даты подписания договора | До 15.01.2027* |

*В соответствии с календарным графиком к договору № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

Поставка осуществляется двумя партиями в два адреса.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [23.64.10.110] Поставка смесей строительных для нужд производственных участков в г. Углич, г Рыбинск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Смесь сухая ремонтная SikaEmaco S 488 (MasterEmaco S 488) | Марка | S 488 (Emaco S88C) |
|  |  | ГОСТ | 31357-2007 |
|  |  | Тип ремонтного состава | Тиксотропный |
|  |  | Наличие фибры | да |
|  |  | Максимальная крупность заполнителя, мм. | 3 |
|  |  | Фибронаполнитель | полимерный |
|  |  | Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм | 150-180 |
|  |  | Сохраняемость подвижности, мин | 30 |
|  |  | Расширение в ограниченном состоянии, % | 0,05-0,09 |
|  |  | Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее | 28 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее | 5 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее | 8 |
|  |  | Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее | 60 |
|  |  | Адгезия к бетону, МПА, не менее | 2,5 |
|  |  | Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F | 300 |
|  |  | Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W | 16 |
|  |  | Срок годности, мес. | 12 |
|  |  | Толщина нанесения, от мм. | 15 |
|  |  | Толщина нанесения, до мм. | 50 |
|  |  | Тип ремсостава | конструкционный |
|  | Смесь сухая гидроизоляционная MasterSeal 531 | Насыпная плотность, кг/м³ | ≈ 1350 |
|  |  | Вода для затворения (В/Т): | 0,21 – 0,23 |
|  |  | Время жизни раствора, часы | ≈ 1 |
|  |  | Плотность смеси, кг/л | 1,5 |
|  |  | Толщина нанесения, мм | от 2 до 5 |
|  |  | Температура при нанесении (основания и материала), °C | от +5 до +35 |
|  |  | Стойкость к механическим нагрузкам после, суток | ≈ 3 |
|  |  | Стойкость к давлению после, суток | ≈ 7 |
|  |  | Прочность на сжатие, МПа |  |
|  |  | - через 24 часа. | ≈ 20 |
|  |  | - через 28 суток | ≈ 40 |
|  |  | Стойкость к абразивному истиранию по ГОСТ 13087, г/см2 | 0,4 |
|  |  | Марка по водонепроницаемости при позитивном давлении, W | не менее 16 |
|  |  | Марка по водонепроницаемости при негативном давлении, W | не менее 2 |
|  |  | Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха), м | < 5 |
|  |  | Водопоглощение капиллярном подсосе, не более, кг/м ч0,5 | 0,2 |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, не менее, МПа | 2,3 |
|  |  | Морозостойкость Контактной зоны После 50 циклов замораживания/оттаивания, МПа | Не менее 2,0 |
|  |  | Контакт с питьевой водой | СЭЗ 50.РА.05.574. П.000265.03.10 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 1) 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС, 2) 152917 РФ, Ярославская обл.,г. Рыбинск ул. Вяземского 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока завода изготовителя |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |