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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
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1. [bookmark: _Toc142404367][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	ГОСТ 8267-93
	«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». Технические условия» (с учетом последних изменений)


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро".

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 
Поставка щебня в целях выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства АО «Загорская ГАЭС-2».
1.3. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).
1.3.2. Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.
1.3.3. Место поставки обладает возможностью для подъезда, маневрирования и разгрузки товара автотранспортом с самосвальным полуприцепом типа «ТОНАР».
1.4. [bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
1.4.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

2. [bookmark: _Toc142404368][bookmark: _Toc124170681][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc142404370][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Щебень для строительных работ фракции 20-40мм, М800
	м3
	13 300

	2
	Щебень для строительных работ фракции 40-70мм, М800
	м3
	13 300


2.1.2. [bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc142404372][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Срок поставки по Заявке.
ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]с даты оплаты аванса
	В течение 5 (пяти) календарных дней

	2
	Срок действия договора.
ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	с даты подписания Договора
	по истечении 12 месяцев


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в
заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующие настоящим
техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в
Документации о закупке.
	-

	1.1.
	Позиция №1 Таблицы 1: Щебень для строительных работ фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-93
	
	

	1.1.1.
	Полные остатки на контрольном сите по массе, %
	d: от 90 до 100
0,5 (d+D): от 30 до 60
D: до 10
1,25D: до 0,5
	
	

	1.1.2.
	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %
	не более 1
	
	

	1.1.3.
	Содержание глины в виде комков, %
	не более 0,25
	
	

	1.1.4.
	Марка по прочности
	М800
	
	

	1.1.5.
	Морозостойкость
	не менее F100
	
	

	1.1.6.
	Содержание посторонних примесей
	отсутствуют
	
	

	1.2.
	Позиция №2 Таблицы 1: Щебень для строительных работ фракции 40-70мм, ГОСТ 8267-93
	
	

	1.2.1.
	Полные остатки на контрольном сите по массе, %
	d: от 90 до 100
0,5 (d+D): от 30 до 60
D: до 10
1,25D: до 0,5
	
	

	1.2.2.
	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %
	не более 1
	
	

	1.2.3.
	Содержание глины в виде комков, %
	не более 0,25
	
	

	1.2.4.
	Марка по прочности
	М800
	
	

	1.2.5.
	Морозостойкость
	не менее F100
	
	

	1.2.6.
	Содержание посторонних примесей
	отсутствуют
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское
	
	

	2.2.
	Требование к транспортировке товара
	В соответствии с ГОСТ 8267-93
	
	

	2.3.
	Минимальная поставка в сутки,м3
	500
	
	

	2.4.
	Приемка и испытания
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества;
-сертификат;
- товарно-транспортная накладная;
-результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции.
	
	



3. [bookmark: _Toc142404374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


Начальник ЗСУ ___________________Ш.Б. Гамзатов 
