1

	Номер ТЗ
	203D

	Номер материала 

КИСУР (ПО SAP)
	115001866

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	ОКПД 2
	25.93.11.120

	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
	преимущество


“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер

Филиала «Владимирэнерго»
____________________ Голубев М.В. 

“_______” ______________ 20_____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку грозозащитного троса
Лот № 203D
1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку Бензопил и Высоторезов.
1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики грозозащитного троса должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:
	№

 п/п
	Наименование
	Марка, тип
	Технические характеристики
	Количество, м.
	

	1
	Трос грозозащитный
	ГТК20-0/50-9,1/60
	Диапазон рабочей температуры жил, оС: от -60 до +80;
Температурная стойкость при ударах молнии и КЗ, оС: 400;

Термическое воздействие тока КЗ, кА: 6,2;

Молниестойкость, Кл: 130

Электрическое сопротивление тросса, не более Ом/км: От 1,7194 до 0,2945;

Механическая прочность на разрыв, кг: от 6146 до 36738;

Средняя эксплуатационная нагрузка, кг: от 2150 до 12857;

Максимально допустимая нагрузка, кг: от 4300 до 25715;

Срок службы: 50 лет.
	3860
	


1.2 Условное обозначение коррозионностойкого грозозащитного троса ГТК20-0/50-9,1/60:
ГТК20-0/50-9,1/60.
Расшифровка кодового обозначения:

ГТК — грозозащитный трос коррозионностойкий;

20 — тип стальной, плакированной алюминием проволоки;

0 — сечение алюминиевых проволок, мм²;

50 — сечение стальных, плакированных алюминием проволок, мм²;

9,1 — диаметр троса, мм;

60 — механическая прочность на разрыв, кН.
2.
Общие требования.

2.1. К поставке допускается грозозащитный трос, отвечающий следующим требованиям:

·  продукция должна быть новой, ранее не использованной;

·  наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей грозозащитного троса условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

·  для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

·  продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Грозозащитный трос ГТК20-0/50-9,1/60 производится согласно ТУ 3500-007-63976268-2011, должен соответствовать требованиям ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3070-88.
Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения грозозащитного троса должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя оборудования, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка грозозащитного троса должна предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

2.5. Срок изготовления оборудования должен быть не более полугода с момента заключения договора поставки.
2.6. Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресу: 601270, Владимирская область, Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а, т/ф (4922) 40-61-09, контактное лицо – Аванесова Екатерина Валентиновна

Погрузка товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка товара – силами Заказчика.
3. Гарантийные обязательства. 
Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

4. Требования к надежности и живучести продукции.
Оборудование должно функционировать, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям на продукцию конкретных серий и типов.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.
По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 
6. Правила приемки продукции.
Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
7. Срок поставки: 
Начало поставки: с момента заключения договора;

Окончание поставки: в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.05.2026 года.

8.  Место поставки Товара: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, дом 3А (центральный склад).
Начальник СЛЭП                                                                                                                       Максимов О.Г.

