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ОКПД2 23.61.20.000 Поставка железобетонных защитных сооружений в количестве 6 шт, для оснащения МОГ
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	стандарт организации 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидро-аккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемого Товара
ОКПД2 23.61.20.000 Поставка железобетонных защитных сооружений в количестве 6 шт, для оснащения МОГ Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал» 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемого Товара
Закупка осуществляется с целью оснащения МОГ  территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС мест временного укрытия персонала, в случае опасности поражения БПЛА.
1.4. [bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.
1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м). 
Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).
Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:
а) Температура воздуха в районе строительства:
- максимальная, º С                           				+38
- минимальная, º С                                            	            	- 31
- среднегодовая º С                                                                         +8
б) Относительная влажность, %  
- среднемесячная максимальная,               			 	 73
- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66
в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:
- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;
- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;
- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.
1.5. [bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. При необходимости, Поставщику предоставляется возможность работы с технической документацией (по заявке) в архиве Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (если запрашиваемая документация не является ДСП).
1.6. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала). 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к Товару
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемого Товара
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Железобетонное защитное сооружение
	штук
	6



[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка и разгрузка железобетонного защитного сооружения. 
	штук
	6



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара
	№ п/п
	Наименование Товара 
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Изготовление железобетонного защитного сооружения
	с даты заключения договора 
	01.10.2026


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc75446580]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доставка и разгрузка железобетонного защитного сооружения.
	
	01.10.2026
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству Товара
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к Товару

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Железобетонные защитные сооружения в количестве 3 шт.. 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Объем и состав поставки Товара
	Железобетонное защитное сооружение (далее Продукция)
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Область применения
	Бетонное защитное сооружение, предназначенные для укрытия персонала станции от воздействия поражающего действия БПЛА и ракетной атаки.
	
	
	

	2.2. 
	Цель услуги
	Защитное сооружение предназначено для защиты населения от воздействий средств нападения противника и направлено на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов. 
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Требования к конструкции бетонного защитного сооружения
	1. Сооружение железобетонное сборное защитное Укрытие поставляется в собранном виде и предназначено для защиты населения.
2. Сооружение представляет собой прямоугольный параллелепипед, который собирается из четырех железобетонных стеновых панелей и плит покрытия. Сборка сооружения производится с помощью сварных соединений монтажными элементами за закладные детали. Сооружение должно иметь дверной проем, размером, не меньше, 180*80 см.
3. Габаритные размеры сооружения:
- внутренний размер не менее Д-4260*Ш-2160*В-2200 мм
- толщина стеновой панели не менее -120 мм
- толщина плит покрытия не менее -100 мм
4. Стеновые панели основания и плита покрытия армируются объемными каркасами из двух сеток Ф8 А500с шагом 200*200.
5. Сооружение должно быть оборудовано монтажными петлями в количестве не менее 4 штук для транспортирования. 
6. Защитное железобетонное сооружение транспортируется в разобранном виде.
7. Железобетонные элементы изготавливаются из бетона класса по прочности на сжатие В22,5F150W6.
8. В состав укрытия должна входить плита основание.
	Согласие с требованием
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Температурный режим
	Температурный режим эксплуатации от минус 30°до плюс 50°
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2. 
	Влажность
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Повышенная относительная влажность: 80%
	Согласие с требованием
	
	
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Доставка
	Доставка железобетонных защитных сооружений до Заказчика (до территории Филиала).
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Разгрузка
	Разгрузка и установка железобетонных защитных сооружений на территории Филиала.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Гарантийные обязательства
	Срок службы защитных бетонных сооружений не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ
	Все поставляемые защитные сооружения должны иметь в комплекте поставки паспорта, сертификаты и инструкции производителя. 
Поставщик обязан одновременно с передачей защитных сооружений передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз..
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1.1. 
	Требования к исполнителю работ
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. 
	Требования к прочим сопутствующим услугам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.2.1. 
	
	
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-
	

	9.1. 
	Общие требования
	1. Качество, количество и сроки поставки поставляемой Продукции должно быть в полном соответствии с условиями договора.
2. Основные условия поставки указаны в договоре Заказчика.
3. Допускается привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору.
4. Продукция должна быть изготовлена на территории РФ из материалов, изготовленных в РФ (подтверждаются сертификатами).
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	10.1. 
	
	
	
	
	

	10.2. 
	Сведения о новизне
	Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 1 квартала 2026 г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение 
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
