Изолятор ПС120Б
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Изолятор ПС 70Е
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Изолятор подвесной ПС-70Е имеет следующие параметры:
· Материал: закаленное стекло, чугунная шапка, стальной стержень
· Строительная высота: 127 или 146 мм 
· Диаметр тарелки: 255 мм
· Максимальное напряжение: 70 кВ (сухое), 40 кВ (под дождем)
· Импульсное напряжение: 100 кВ
· Масса: 3,4–3,6 кг




image1.png
U30MATOP NC 1206

146 (127)

TexHUNECKaR XaaKTEPUCTIARE

Hampsxerie, KB, He MeHee.

T1|___-nipobusrioe 6 veanALMOrHON cpeae 130
T2| -BbmepsaENOE umybCHOR 100
73] -suinepwisaene YacToTon 50y oA Aokaem | 40
14 -aonycTumoe no yposHto paaononex
(6xaRHoe compaTUAeHMe 300 ow)
8645 20
6045 20
2| Downa nym yreworwm 320
3 | MexaHitieckan paspywalowan cna USORATOPa. K1 120
4| Mexarieckan paspywaiowan cana
ocTaTka_wsonATopa, KH %
5| Macca.w

395 (85





image2.png




