- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.63. Поставка товарного бетона для нужд Саратовского филиала

Лот №__________________________

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.63.Поставка товарного бетона для нужд Саратовского филиала. (далее – Продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1 Продукция предназначена для выполнения следующих работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»:

- Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений и производственныхх зданий", заключенный между Филиалом ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и Саратовским филиалом АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Балаково;

- Договор №1300-461-2023 от 26.12.2023г. «Оказание услуг по техническому обслуживанию», заключенный между Филиалом ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и Саратовским филиалом АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Балаково.

- Договор №1300-425-2025 от 19.12.2025г «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

- Договор №868 от 31.10.2023 г. «Выполнение работ по замене (модернизации) гидротурбин ст. №11, 16, 18, 19 филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», заключенный между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бетон БСТ В25 М350 F200 W8 Пк4 | ОКПД2 23.63 | м3 | 4 | Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48303164 (3,6м3) Дог. №868 от 31.10.2025 (4 м3) |
| 2 | Бетон БСТ В22,5 М300 F300 W10 Пк2 | ОКПД2 23.63 | м3 | 8 | Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48303562 (2,5м3) Дог. №1300-425-2024 от19.12.2023г. (14м3) |
| 3 | Бетон БСТ В20 М250 F150 W6 Пк3 | ОКПД2 23.63 | м3 | 1 | Дог. №1300-461-2023 от 03.11.2023г п.29 (1 м3) |
| 4 | Бетон БСТ В15 М200 F100 W4 Пк3 | ОКПД2 23.63 | м3 | 13 | Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48302957 (12м3) РЗ 48302711 (8м3) Дог. №1300-461-2023 от 03.11.2023г п.518 (1м3) |
| 5 | Раствор готовый, цементный, М200, F50, Пк3 | ОКПД2 23.63 | м3 | 27 | Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48302957 (39,5 м3) РЗ 48302573 (11 м3) |
| 6 | Раствор готовый, цементный, М100 Пк2 | ОКПД2 23.63 | м3 | 5 | Дог. №1300-425-2024 от19.12.2023г. |

# Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка смесей автобетоносмесителями с разгрузкой на объекте | маш/час | 56 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания договора сторонами по заявкам. (ориентировочное количество заявок 80 шт.) | Срок поставки по конкретной заявке устанавливается в заявке. Заявка на соответствующую партию продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 48 часов до даты поставки. Конечный срок поставки Продукции 31.12.2026г.* |

* срок установлен в соответствии с условиями договоров, указанных в п. 1.2 Технических требований.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Бетон БСТ В25 М350 F200 W8

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Класс | В25 |
|  | Марка | М350 |
|  | Марка по водонепроницаемости | W8 |
|  | Марка по морозостойкости | F200 |
|  | Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика) | Пк4 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015 |
|  | Крупный заполнитель | Щебень гравийный, фр.5-20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93 |
|  | Мелкий заполнитель | Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014 |
|  | Вода для затворения смеси | В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | Результаты контрольных испытаний образцов | Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Проведение дополнительных лабораторных испытаний | За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
|  | Место поставки | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС». |
|  | Поставка | 1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика. 3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика |

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Бетон БСТ В22,5 М300 F300 W10

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Класс | В22,5 |
|  | Марка | М300 |
|  | Марка по водонепроницаемости | W10 |
|  | Марка по морозостойкости | F300 |
|  | Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика) | Пк2 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015 |
|  | Крупный заполнитель | Щебень гравийный, фр.5-20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93 |
|  | Мелкий заполнитель | Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014 |
|  | Вода для затворения смеси | В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | Результаты контрольных испытаний образцов | Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Проведение дополнительных лабораторных испытаний | За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
|  | Место поставки | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС». |
|  | Поставка | 1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика. 3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Бетон БСТ В20 М250 F150 W6

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Класс | В20 |
|  | Марка | М250 |
|  | Марка по водонепроницаемости | W6 |
|  | Марка по морозостойкости | F150 |
|  | Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика) | Пк3 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015 |
|  | Мелкий заполнитель | Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014. |
|  | Вода для затворения смеси | В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | Результаты контрольных испытаний образцов. | Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Проведение дополнительных лабораторных испытаний | За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
|  | Место поставки | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС». |
|  | Поставка | 1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика. 3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Бетон БСТ В15 М200 F100 W4 П3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Класс | В15 |
|  | Марка | М200 |
|  | Марка по водонепроницаемости | W4 |
|  | Марка по морозостойкости | F100 |
|  | Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика) | Пк3 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015 |
|  | Крупный заполнитель | Щебень гравийный, фр.5-20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93 |
|  | Мелкий заполнитель | Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014. |
|  | Вода для затворения смеси | В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | Результаты контрольных испытаний образцов. | Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Проведение дополнительных лабораторных испытаний | За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя. |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
|  | Место поставки | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС». |
|  | Поставка | 1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика. 3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика |

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Цементно-песчаный раствор М200 F50

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Марка по прочности | М200 |
|  | Марка по морозостойкости | F50 |
|  | Марка по подвижности | Пк3 |
|  | Применяемое вяжущее | Портландцемент в соответствии с ГОСТ 25328-82 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ 28013-98-86 |
|  | Мелкий заполнитель | Природный песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014. Должен быть проверен на содержание потенциально реакционноспособных пород. |
|  | Вода для затворения смеси | В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
|  | Место поставки | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС». |
|  | Поставка | 1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество цементно-песчаных растворов должно подтверждаться документом о качестве согласно ГОСТ 28013-98-86 «Растворы строительные. Общие технические условия». Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика |

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Цементно-песчаный раствор М100

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Марка по прочности | М100 |
|  | Марка по подвижности | Пк2 |
|  | Применяемое вяжущее | Портландцемент в соответствии с ГОСТ 25328-82 |
|  | Соответствие стандартам | ГОСТ 28013-98-86 |
|  | Мелкий заполнитель | Природный песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014. Должен быть проверен на содержание потенциально реакционноспособных пород. |
|  | Вода для затворения смеси | В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
|  | Место поставки | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС». |
|  | Поставка | 1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документ о качестве продукции (паспорт) | 1. Качество цементно-песчаных растворов должно подтверждаться документом о качестве согласно ГОСТ 28013-98-86 «Растворы строительные. Общие технические условия». Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. 2. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика |

# Приложения

Приложение №1 – График поставки (ориентировочный).

Приложение №1

к Техническим требованиям

График поставки на 2026 год (ориентировочный)

| № | Наименование | Ориентировочные сроки поставки | Объем смеси, м3 | Договор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бетон БСТ В25 М350 F200 W8 | Июль 2026г – Октябрь 2026г. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. |
|  |  | Октябрь 2026г - Декабрь 2026 | 4 | Договор №868 от 31.10.2023г. |
| 2 | Бетон БСТ В22,5 М300 F300 W10 | Июль 2026г – Декабрь 2026г. | 2,5 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. |
|  |  | Июль 2026г. – Октябрь 2026 | 14 | Договор №1300-425-2025 от 19.12.2025г |
| 3 | Бетон БСТ В20 М250 F150 W6 | Июль 2026г – Декабрь 2026г. | 1 | Договор № 1300-461-2023 от 03.11.2023 |
| 4 | Бетон БСТ В15 М200 F100 W4 П3 | Июль 2026г. – Сентябрь 2026г. | 20 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. |
|  |  | Июль 2026г – Декабрь 2026г. | 1 | Договор № 1300-461-2023 от 03.11.2023 |
| 5 | Раствор готовый, цементный, М200 F50 | Июль 2026г – Ноябрь 2026г. | 39,5 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. |
|  |  | Июль 2026г. – Сентябрь 2026г. | 11 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. |
| 6 | Раствор готовый, цементный, М100 | Июль 2026г. – Октябрь 2026 | 11 | Договор №1300-425-2025 от 19.12.2025г |