















Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [25.93.13.112] Поставка габионной сетки
для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
Лот № 






























1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [25.93.13.112] Поставка габионной сетки для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда 

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Габионная сетка двойного кручения с шестиугольной ячеей армированная канатом
	25.93.13.112
	м2
	2880



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	

	1.1. 
	Габионная сетка двойного кручения с шестиугольной ячеей армированная канатом
	м2
	2880
	С даты подписания договора
	В течении 10 календарных дней


Поставка осуществляется одной партией. Допускается поставка несколькими партиями
 при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
«ОКПД2 [25.93.13.112] Поставка габионной сетки для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	

	1.1.
	Габионная сетка двойного кручения с шестиугольной ячеей армированная канатом
	Размер ячейки сетки, мм
	не более 80х100
	ГОСТ Р 51285-99
	Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	
	Диаметр проволоки сетки, мм
	не менее 2,7
	
	
	
	

	
	
	Антикоррозионное покрытие 
	оцинкованная
	
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	10 000
	
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	4 000
	
	
	
	

	
	
	Армированние
	оцинкованным канатом
диаметром не менее 8 мм с шагом по длинне 1 метр
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	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. 
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



