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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc162615174]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc162615175]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 22.19.40.110 Поставка ленты конвейерной для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.2. [bookmark: _Toc162615176][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Целью является обеспечение Филиала материалами для эксплуатации зданий и сооружений.
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: _Toc162615177][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc754465721]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc162615178]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc162615179]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc162615180][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции, тип продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1 
	Конвейерная лента
	22.19.40.110
(Изделия из вулканизированной резины)
	Ограничение на закупку товаров иностранного производства
	п.м.
	1020

	1.2 
	Хомут усиленный шарнирный
	25.94.12.190 (Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
)
	Преимущество товаров российского производств
	шт
	600



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc162615181][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc162615182][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Поз.1.1-1.2 таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	пятидесятый день с даты подписания договора
	пятидесятый день с даты подписания договора



0

3

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc162615183][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc162615184]Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиции № 1.1-1.2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований): ОКПД2 22.19.40.110 Поставка материалов на эксплуатацию зданий и сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований
	-//-
	-//-
	-//-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	[bookmark: _Toc523836096]Место поставки продукции
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Объем поставки
	Поставка продукции осуществляется в соответствии с таблицей 1.1 настоящих Технических требований
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	[bookmark: _Toc523836095]Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12/УПД
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1 настоящих Технических требований, передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз., паспорт качества или сертификат соответствия, документ подтверждающий качество товара;
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации поставляемой продукции и материалов информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), при установлении запрета или ограничения поставки продукции в целях подтверждения происхождения товаров указывается: из Российской Федерации -номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», из государств – членов ЕАЭС (кроме РФ) – номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС.
	



Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1.
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Предложения участника
	

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	1.1 
	Конвейерная лента
	- Тип — 1.2 ШТС (ТГ)-1000-4-ТК400-4,5-3,5-ТСО-РБ, шахтная трудносгораемая (трудногорючая) конвейерная лента;
- Относительное удлинение по основе при нагрузке, составляющей 10% номинальной прочности образца, — не более 3,0%;
- Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом — не менее 4,0 Н/мм;
- Прочность связи между прокладками — не менее 4,5 Н/мм;
- Поверхностное электрическое сопротивление — не более 3×10⁸ Ом;
- Время горения в пламени горелки: одного образца с обкладкой — не более 5 сек., шести образцов с обкладкой — не более 18 сек., одного образца без обкладки — не более 15 сек., шести образцов без обкладки — не более 45 сек.;
Количество тканевых прокладок: 4 шт;
- Толщины резиновых обкладок:
рабочая поверхность — 4,5 мм,
нерабочая поверхность — 3,5 мм;
- Ширина ленты: 1000 мм;
- Длина рулона: не менее 170м;
Нормативная база: ГОСТ Р 57032-2016.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных в 4 столбце таблицы 3.1 Технических требований
	

	2. 
	1.2 
	Хомут усиленный шарнирный
	Характеристики:
тип: хомут с болтом М10
диаметр охвата, мм: 214-226
материал: нержавеющая сталь AISI 201
ширина, мм: 26
многоразовое использование: да
цвет: стальной
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных в 4 столбце таблицы 3.1 Технических требований
	



7

[bookmark: _Toc191473813]3.	Требования к документации по ценообразованию 
[bookmark: _Hlk67308465]3.1	В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемой продукции и материалов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc191473814]4.	Приложения


[bookmark: _Toc191473815]4.1	Приложение № 1: Форма спецификации поставляемой продукции и материалов.
Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]

	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренный  статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский ресстр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(20%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма спецификации поставляемой продукции и материалов
Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие
