Техническое спецификация № 7000005757/2050

Щебень

Характеристики

| Параметр | Требуемое значение по запросу заказчика | Предложение участника ТЗП |
| --- | --- | --- |
| Тип | Щебень гравийный |  |
| Фракция, мм | 20-40 |  |
| Назначение гравия | для строительных работ |  |
| Обработка | мытый |  |
| Содержание зерен пластинчатой, игольчатой формы, % | 12,90 – 12,99 |  |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | 0,8 – 0,9 |  |
| Содержание глины в комках, % | 0,15 – 0,18 |  |
| Марка щебня (гравия) по прочности | 800 |  |
| Содержание зерен слабых пород, % | 3,70 - 3,75 |  |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % | 70-80 |  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | 53,0 ± 9,0 |  |
| Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л | 48,55 – 48,60 |  |
| Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на 5оз, % | 0,25 – 0,28 |  |
| Устойчивость структуры щебня против распадов, % | 3,90 – 3,95 |  |
| Морозостойкость, цикл | 150 |  |
| Наличие засоряющих примесей | отсутствие |  |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,38 |  |
| Соответствие ГОСТ | 8267-93 |  |
| Технические параметры подтверждены сертификатом | №…..от ……. |  |
| Технические параметры подтверждены паспортом качества | №…..от ……. |  |

Техническое спецификация 7000005900/2050

Песок речной фракция 2мм

Характеристики

| Параметр | Требуемое значение по запросу заказчика | Предложение участника ТЗП |
| --- | --- | --- |
| Тип | Песок средний, соответствует ГОСТ 8736-2014. |  |
| Назначение песка | для строительных работ |  |
| Класс | 2 |  |
| Модуль крупности | 2,0 -2,5 |  |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Не более 2 |  |
| Содержание глины в комках, % | 0 |  |
| Содержание зерен свыше 10.0 мм % | Не более 5 |  |
| Содержание зерен свыше 5.0 мм % | Не более 10 |  |
| Содержание зерен свыше 0,16 мм % | Не более 15 |  |
| Полный остаток на сите 0,63 мм % | 20-40 |  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | В пределах 62,0 ± 8,0 |  |
| Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л | - |  |
| Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на 5оз, % | - |  |
| Окраска 3% раствора на NaOH над пробой песка светлее цвета эталона | светлее |  |
| Наличие засоряющих примесей | отсутствие |  |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,4 - 1,55 |  |
| Коэффициент фильтрации м/сут | 1,0 – 2,0 |  |
| Технические параметры подтверждены сертификатом | №…..от ……. |  |
| Технические параметры подтверждены паспортом качества | №…..от ……. |  |

Техническое спецификация 7000025482/2050

Песок строительный 1-2мм, 1 класс

Характеристики

| Параметр | Требуемое значение по запросу заказчика | Предложение участника ТЗП |
| --- | --- | --- |
| Тип | Песок средний, соответствует ГОСТ 8736-2014. |  |
| Назначение песка | для строительных работ |  |
| Класс | 1 |  |
| Модуль крупности | 1 -2,0 |  |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Не более 2 |  |
| Содержание глины в комках, % | 0 |  |
| Содержание зерен свыше 10.0 мм % | Не более 1,5 |  |
| Содержание зерен свыше 5.0 мм % | Не более 3 |  |
| Содержание зерен свыше 0,16 мм % | Не более 5 |  |
| Полный остаток на сите 0,63 мм % | 20-40 |  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | В пределах 25,0 ± 6,0 |  |
| Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л | 20 -25 |  |
| Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на 5оз, % | 0,1 – 0,2 |  |
| Окраска 3% раствора на NaOH над пробой песка светлее цвета эталона | светлее |  |
| Наличие засоряющих примесей | отсутствие |  |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,4 - 1,6 |  |
| Коэффициент фильтрации м/сут | 1,0 – 5,0 |  |
| Технические параметры подтверждены сертификатом | №…..от ……. |  |
| Технические параметры подтверждены паспортом качества | №…..от ……. |  |

Условия поставки

Песок поставляется автотранспортом, по заявкам Заказчика в течение 24 часов с момента принятия заявки, по адресам указанным Заказчиком.