Приложение № 1.1 к техническим требованиям
Технические характеристики и описание закупаемой продукции
1. Контрольно-защитная наклейка номерная
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Температура применения
	От -40°С до +90°С и выше
	

	Температура установки
	От 0°С до +45°С и выше
	

	Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям.
	Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. 
	

	Контрольный номер
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя.
	

	Нанесение
	термопечатью или лазером.
	

	Цвет
	оранжевая, синяя
	

	Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. 
	При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия с применением химических растворителей, кислот, щелочей, прочих  агрессивных жидкостей, нагрева свыше +90°С, замораживания ниже -50°С должна необратимо появиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор.
	

	Водостойкость 

	Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С.
	

	Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации
	Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк.
	

	Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал
	Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов 
	

	Размеры, мм не более.
	25х63
	


2. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Материал
	Полиэстер/полиэтилен/акрил/поликарбонат
	

	Размеры, мм не менее
	26х40х8
	

	Маркировка
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя
	

	Температура использования
	от -40 до +90 С
	

	Тип нанесения надписи 
	Термопечатью или лазером
	

	Защита замковой вставки
	Четырехлепестковый храповый механизм Круговая запайка края корпуса с приливом корпуса. 
	

	Высота технологического прилива отверстия для пломбирования 
	Не менее 0,8 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	химически стойкие
	

	Установка
	вручную, на трос или проволоку диаметром  0,52 - 0,75 мм
	

	Снятие
	с помощью бокорезов, кусачек
	


3. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Тип пластиковой пломбы
	затягивающийся (вручную)
	

	Запирающий механизм
	металлическая шести лепестковая цанга
	

	Длина рабочей части
	не менее 220 мм
	

	Общая длина пломбы
	не более 285 мм
	

	Диаметр гибкого элемента

	2.3 мм
	

	Материал пломбы

	полипропилен
	

	Размер информационной площадки не менее
	21х35 мм
	

	Рабочий диапазон температур
	от - 40С до +60С
	

	Контрольный номер
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя
	

	Нанесение
	термопечатью или лазером.
	

	Цвет
	оранжевая, синяя
	

	Установка
	вручную, без специальных инструментов
	

	Снятие
	С помощью кусачек, ножниц
	

	Усилие на разрыв
	Не менее 15 кгс
	


4. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная тип защелка
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Тип пломбы
	Защелка
	

	Запирающий механизм
	Ласточкин хвост
	

	Материал
	поликарбонат
	

	Высота в предустановленном состоянии
	30 мм
	

	Высота в установленном состоянии
	23 мм
	

	Габаритные размеры не более
	23 х 22 х 8 мм
	

	Тип нанесения надписи 
	Термопечатью или лазером
	

	Цвета
	оранжевая, синяя
	

	Нумерация
	7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя 
	

	Отверстия для пломбирования не более
	1,8 х 0,8 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	химически стойкие
	

	Наличие свечения
	Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах.
	

	Установка
	вручную, на трос или проволоку диаметром  0,52 - 0,75 мм
	

	Снятие
	с помощью бокорезов
	


5. Пломба- наклейка антимагнитная
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Температура применения
	От -40°С до +90°С и выше
	

	Температура установки
	От 0°С до +45°С и выше
	

	Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка.
	До 30 мТл
	

	Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора
	30 мТл, 

	

	Влияние внешних источников излучения.
	На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное   излучение мобильных телефонов 
	

	Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. 
	При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия с применением химических растворителей, кислот, щелочей, прочих  агрессивных жидкостей, нагрева свыше +90°С, замораживания ниже -50°С должна необратимо появиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор.
	

	Стойкость  к агрессивной среде.
	Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость).
	

	Водостойкость 

	Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С.
	

	Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации
	Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк.
	

	Возможность снятия индикатора с пломбы
	Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора.
	

	Срок эксплуатации
	Не менее 2 (двух) лет.
	

	Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы.
	Не более 30х100 мм
Не менее 19х35 мм
	

	Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего  на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля:
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6. Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь
	

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь
	

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.
	

	Объем бухты
	100 метров
	

	Диаметр
	до 0,7 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость
	

	Снятие
	с помощью бокорезов
	


7. Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь
	

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь
	

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.
	

	Объем бухты
	250 метров
	

	Диаметр
	до 0,7 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость
	

	Снятие
	с помощью бокорезов
	


8. Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь
	

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь
	

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.
	

	Объем бухты
	100 метров
	

	Диаметр
	до 0,65 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость
	

	Снятие
	с помощью бокорезов
	


9. Проволока пломбировочная (диаметр 0,5 мм бухта 100 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь
	

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь
	

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.
	

	Объем бухты
	100 метров
	

	Диаметр
	до 0,5 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость
	

	Снятие
	с помощью бокорезов
	


10. Проволока пломбировочная (диаметр 0,5 мм бухта 250 м.)
	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Предложение участника

	Материал основы
	нержавеющая или гальванизированная сталь
	

	Материал вторичной проволоки
	гальванизированная сталь
	

	Способ изготовления
	витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм.
	

	Объем бухты
	250 метров
	

	Диаметр
	до 0,5 мм
	

	Стойкость к агрессивным средам
	высокая коррозийная стойкость
	

	Снятие
	с помощью бокорезов
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