УТВЕРЖДАЮ

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________М.В. Нешев

«____»________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №        -ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения ………………………………………………………………………3

1.2. Наименование закупаемой продукции ………………………………………………………….3

1.3. Цель использования закупаемой продукции …………………………………………………...3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………..3

2.	Требования к продукции	3

2.1.Требования к объемам и срокам поставки………………………………………………………………………………..3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции…………………………………………………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 8267-93 | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с учетом последних изменений) |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия  для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение объектов строительства  гравием для нужд Загорского строительного участка  в целях выполнения СМР по доходным договорам.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении

1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гравий (М800) фракции 5-20мм | М3 | 2900 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок действия договора ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты заключения договора | в течение 12(двенадцати)месяцев, либо до исчерпания предельной сумму по Договору, в зависимости что наступит ранее |
| 2 | Срок поставки по Заявке ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»" | С даты направления Заявки Поставщику | Не позднее 5(пяти )календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование Продукции(Позиция №1 Таблицы 1.1.)ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим техническим требованиям |
| 1.1. | Гравий (М800) фракции 5-20мм ГОСТ 8267-93 |  |  |
| 1.1.1. | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: до 10 1,25D: до 0,5 |  |
| 1.1.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | не более 1 |  |
| 1.1.3. | Содержание глины в виде комков, % | не более 0,25 |  |
| 1.1.4. | Марка по прочности | М800 |  |
| 1.1.5. | Морозостойкость | не менее F100 |  |
| 1.1.6. | Содержание посторонних примесей | отсутствуют |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское |  |
| 2.2. | Минимальный объем поставки в сутки, м3 | 500 |  |
| 2.3. | Приемка и испытания | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Начальник ЗСУ ____________________А.Ю. Козлов