УТВЕРЖДАЮ

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________М.В. Нешев

«____»________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 8267-93 | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с учетом последних изменений) |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия  для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение объектов строительства  гравием для нужд Загорского строительного участка  в целях выполнения работ по доходным договорам.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями(далее ТТ)

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении

1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем. Место поставки обладает возможностью для подъезда, маневрирования и разгрузки товара автотранспортом с самосвальным полуприцепом типа «ТОНАР».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гравий (М800) фракции 5-20мм, мытый | М3 | 4500* |
| 2. | Гравий (М800) фракции 20-40мм, мытый | М3 | 8000* |
| 3. | Гравий (М800) фракции 40-70мм, мытый | М3 | 8000* |

### * Объем продукции является ориентировочным, и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок поставки по заявке ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты направления заявки Поставщику | Не позднее 5 (пяти) календарных дней |
| 2 | Срок действия договора: ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»" | С даты заключения договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-3 Таблицы 1.1.)ОКПД2 08.12.12.130 Поставка гравия для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим техническим требованиям | - |
| 1.1. | Гравий (М800) фракции 5-20мм ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| 1.1.1. | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: до 10 1,25D: до 0,5 |  |  |
| 1.1.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | не более 1 |  |  |
| 1.1.3. | Содержание глины в виде комков, % | не более 0,25 |  |  |
| 1.1.4. | Марка по прочности | М800 |  |  |
| 1.1.5. | Морозостойкость | не менее F100 |  |  |
| 1.1.6. | Содержание посторонних примесей | отсутствуют |  |  |
| 1.2. | Гравий (М800) фракции 20-40мм ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| 1.2.1. | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: до 10 1,25D: до 0,5 |  |  |
| 1.2.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | не более 1 |  |  |
| 1.2.3. | Содержание глины в виде комков, % | не более 0,25 |  |  |
| 1.2.4. | Марка по прочности | М800 |  |  |
| 1.2.5. | Морозостойкость | не менее F100 |  |  |
| 1.2.6. | Содержание посторонних примесей | отсутствуют |  |  |
| 1.3 | Гравий (М800) фракции 40-70мм ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| 1.3.1 | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: до 10 1,25D: до 0,5 |  |  |
| 1.3.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | не более 1 |  |  |
| 1.3.3 | Содержание глины в виде комков, % | не более 0,25 |  |  |
| 1.3.4 | Марка по прочности | М800 |  |  |
| 1.3.5 | Морозостойкость | не менее F100 |  |  |
| 1.3.6 | Содержание посторонних примесей | отсутствуют |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское |  |  |
| 2.2. | Минимальный объем поставки в сутки, м3 | 500 |  |  |
| 2.3. | Приемка и испытания | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

Начальник ЗСУ _____________________________А.Ю. Козлов