«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________М.В. Нешев

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

Поставка бетона в целях выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства АО «Загорская ГАЭС-2».

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).

#### Иные требования и сведения общего характера

1.4.1. Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукци

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 М-100 | м3 | 150,0 |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 М-150 | м3 | 200,00 |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 F150 W6 М-200 | м3 | 1000,00 |
| 4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15180 F300 W6 М-200 для гидротехнических сооружений | м3 | 200,00 |
| 5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 F150 W4 М-250 | м3 | 300,00 |
| 6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 F150 W8 М-350 | м3 | 300,00 |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 F300 W8 М-350 для гидротехнических сооружений | м3 | 200,00 |

* Объем продукции является ориентировочным, и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок поставки по Заявке. ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | с даты направления Заявки Поставщику | В течение (двух) календарных дней |
| 2 | Срок действия договора. ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | с даты заключения Договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы |

#### Требования к качеству продукции

# 2.2.1. Таблица 3. Требования к продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-7 Таблицы 1.1) «ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
| 1.1. |  | Позиция №1 Таблицы 1: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Марка | 100 |  |  |
| 1.2. |  | Позиция №2 Таблицы 1: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Марка | 150 |  |  |
| 1.3. |  | Позиция №3 Таблицы 1: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 F150 W6 М-200 ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Марка | 200 |  |  |
| 1.3.2. |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |
| 1.3.3. |  | Морозостойкость | F150 |  |  |
| 1.4. | Позиция №4 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15180 для гидротехнических сооружений ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Марка | 200 |  |  |
| 1.4.2. |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |
| 1.4.3. |  | Морозостойкость | F300 |  |  |
| 1.5 |  | Позиция №5 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 F150 W4 М-250 ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Марка | 250 |  |  |
| 1.5.2. |  | Водонепроницаемость | W4 |  |  |
| 1.5.3. |  | Морозостойкость | F150 |  |  |
| 1.6 |  | Позиция №6 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 F150 W8 М-350 ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Марка | 350 |  |  |
| 1.6.2 |  | Водонепроницаемость | W8 |  |  |
| 1.6.3 |  | Морозостойкость | F150 |  |  |
| 1.7 |  | Позиция №7 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 для гидротехнических сооруженийГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |
| 1.10.1 |  | Марка | 350 |  |  |
| 1.10.2 |  | Водонепроницаемость | W8 |  |  |
| 1.10.3 |  | Морозостойкость | F300 |  |  |
| Бетонная смесь должна быть подобрана из условий ее удобоукладываемости по зернистости с минимальным водоцементным отношением для каждого класса бетона, при необходимости с применением многофункциональных комплексных добавок. Бетон не должен содержать полимерные добавки, добавки солей хлористого кальция, натрия и других солей в состав бетона, вызывающих коррозию арматуры и закладных деталей, а также добавок, способствующих выделению взрывоопасных и ядовитых газов. Строительные материалы, применяемые для изготовления бетонных смесей должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, СНиП. Щебень для изготовления бетонной смеси должен соответствовать ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (с учетом последних изменений): - марка прочности не менее-1400; - марка по морозостойкости не менее– 300; - наибольшая крупность – не более 20 мм; - истинная плотность зерен щебня – 2,2-2,8 г/см3; - содержание ПиГ –не более 1,0 %. Песок, применяемый для изготовления бетонной смесей должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» (с учетом последних изменений): - модуль крупности Мкр - 2-2,5 для класса В15 и выше; - модуль крупности Мкр – 1,5-2,0 для класса до В15; - истинная плотность – 2,4-2,8 г/см3; - содержание ПиГ –не более 0,7 %. Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия». Цемент: - марка цемента - не менее 500; - предел прочности на сжатие не менее 49,0 Мпа. Добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов» (с учетом последних изменений). Кроме того, нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки должны иметь документы установленного образца, подтверждающие их качество. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. |  | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт Богородское |  |  |
| 2.2. |  | Требование к транспортировке товара | Готовые бетонные смеси должны доставляться автобетоносмесителями. Применяемый способ транспортирования должен исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушение однородности, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей, защиту от замерзания - максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонных смесей автобетоносмесителем от 15 минут до 60 минут в зависимости от температуры окружающей среды. |  |  |
| 2.3. |  | Приемка и испытания | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка по показателям качества и прочности (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому документу о качестве бетонной смеси |  |  |
| 3. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1. |  | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | - товарно-транспортная накладная; - документу о качестве бетонной смеси |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

Начальник ЗСУ _____________________________А.Ю. Козлов