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1. [bookmark: _Toc142404367][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.



1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 
Поставка бетона в целях выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства АО «Загорская ГАЭС-2».
1.3. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).
1.4. [bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
1.4.1. Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.
2. [bookmark: _Toc142404368][bookmark: _Toc124170681][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc142404370][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукци
	№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество*

	1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 М-100
	м3
	150,0

	2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 М-150
	м3
	200,00

	3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 F150 W6 М-200
	м3
	1000,00

	4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15180 F300 W6 М-200 для гидротехнических сооружений
	м3
	200,00


	5
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 F150 W4 М-250
	м3
	300,00

	6
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 F150 W8 М-350
	м3
	300,00

	7
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 F300 W8 М-350 для гидротехнических сооружений
	м3
	200,00


* Объем продукции является ориентировочным, и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

2.1.2. [bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc142404372][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Срок поставки по Заявке.
ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]с даты направления Заявки Поставщику
	В течение  (двух) календарных дней

	2
	Срок действия договора.
ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	с даты заключения
 Договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373]2.2.1. Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-7 Таблицы 1.1) «ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в
заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим
техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в
Документации о закупке.
	-

	1.1.
	Позиция №1 Таблицы 1: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5
ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.1.1.
	Марка
	100
	
	

	1.2.
	Позиция №2 Таблицы 1: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10
 ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.2.1.
	Марка
	150
	
	

	1.3.
	Позиция №3 Таблицы 1: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 F150 W6 М-200
ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.3.1.
	Марка
	200
	
	

	1.3.2.
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	1.3.3.
	Морозостойкость
	 F150
	
	

	1.4.
	Позиция №4 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15180   для гидротехнических сооружений
ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.4.1.
	Марка
	200
	
	

	1.4.2.
	Водонепроницаемость
	W6
	
	

	1.4.3.
	Морозостойкость
	 F300
	
	

	1.5
	Позиция №5 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 F150 W4 М-250
ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.5.1.
	Марка
	250
	
	

	1.5.2.
	Водонепроницаемость
	W4
	
	

	1.5.3.
	Морозостойкость
	 F150
	
	

	1.6
	Позиция №6 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 F150 W8 М-350
ГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.6.1
	Марка
	350
	
	

	1.6.2
	Водонепроницаемость
	W8
	
	

	1.6.3
	Морозостойкость
	 F150
	
	

	1.7
	Позиция №7 Таблицы 1:Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 для гидротехнических сооруженийГОСТ 7473-2010,ГОСТ 26633-2015
	
	

	1.10.1
	Марка
	350
	
	

	1.10.2
	Водонепроницаемость
	W8
	
	

	1.10.3
	Морозостойкость
	 F300
	
	

	Бетонная смесь должна быть подобрана из условий ее удобоукладываемости по зернистости с минимальным водоцементным отношением для каждого класса бетона, при необходимости с применением многофункциональных комплексных добавок.
Бетон не должен содержать полимерные добавки, добавки солей хлористого кальция, натрия и других солей в состав бетона, вызывающих коррозию арматуры и закладных деталей, а также добавок, способствующих выделению взрывоопасных и ядовитых газов.
Строительные материалы, применяемые для изготовления бетонных смесей должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, СНиП.
Щебень для изготовления бетонной смеси должен соответствовать ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (с учетом последних изменений):
- марка прочности не менее-1400;
- марка по морозостойкости не менее– 300;
- наибольшая крупность – не более 20 мм;
- истинная плотность зерен щебня – 2,2-2,8 г/см3;
- содержание ПиГ –не более 1,0 %.
Песок, применяемый для изготовления бетонной смесей должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» (с учетом последних изменений):
- модуль крупности Мкр - 2-2,5 для класса В15 и выше;
- модуль крупности Мкр – 1,5-2,0 для класса до В15;
- истинная плотность – 2,4-2,8 г/см3;
- содержание ПиГ –не более 0,7 %.
Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».
Цемент:
- марка цемента - не менее 500;
- предел прочности на сжатие не менее 49,0 Мпа.
Добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов» (с учетом последних изменений).
Кроме того, нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки должны иметь документы установленного образца, подтверждающие их качество.
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт Богородское
	
	

	2.2.
	Требование к транспортировке товара
	 Готовые бетонные смеси должны доставляться автобетоносмесителями. Применяемый способ транспортирования должен исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушение однородности, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей, защиту от замерзания
- максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонных смесей автобетоносмесителем от 15 минут до 60 минут в зависимости от температуры окружающей среды.
	
	

	2.3.
	Приемка и испытания
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка по показателям качества и прочности (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому документу о качестве бетонной смеси
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	- товарно-транспортная накладная;
- документу о качестве бетонной смеси
	
	



[bookmark: _Toc163195640][bookmark: _Toc149728096]3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
    3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

Начальник ЗСУ _____________________________А.Ю. Козлов
