УТВЕРЖДАЮ

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

________________М.В. Нешев

«____»________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №      -ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения ………………………………………………………………………3

1.2. Наименование закупаемой продукции ………………………………………………………….3

1.3. Цель использования закупаемой продукции …………………………………………………...3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………..3

2.	Требования к продукции	3

2.1.Требования к объемам и срокам поставки………………………………………………………………………………..3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции…………………………………………………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 52544-2006 (с учетом последних изменений) | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций |
| ГОСТ 5781-82 (с учетом последних изменений) | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 7566-2018 | Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение объектов строительства АО «Загорская ГАЭС-2» арматурой.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

1.4.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 34028-2016, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 5781-82.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Арматура круглого сечения с гладким профилем поверхности А 1 (А240С), диаметр 10 мм. | тонна | 42,00 |
| - 2 | Арматура круглого сечения с рифленым профилем А 3 (А500С), диаметр 12 мм. | тонна | 22,00 |
| - 3 | Арматура круглого сечения с рифленым профилем А 3 (А500С), диаметр 14 мм. | тонна | 21,00 |
| - 4 | Арматура круглого сечения с рифленым профилем А 3 (А500С), диаметр 18 мм. | тонна | 8,00 |
| - 5 | Армосетка 5 Вр 1-100х100 | тонна | 4,3 |
| - 6 | Вязальная проволока 1,2 мм. | тонна | 1,0 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок поставки продукции ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | с даты оплаты аванса | в течение 5 (пяти) календарных дней |
|  | Срок действия договора ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим техническим требованиям |
| 1.1. | Арматура круглого сечения с гладким профилем поверхности А 1 (А240С), диаметр 10 мм. |  |  |
| 1.1.1. | Марка стали | ст3, ст3пс-сп |  |
| 1.1.2. | Тип рифления | гладкая |  |
| 1.1.3. | Длина прутка | не менее 11,7 м. |  |
| 1.1.4. | Сопротивление разрыву (МПа) | 600 |  |
| 1.2. | Арматура круглого сечения с гладким профилем поверхности А 3 (А500С), диаметр 12 мм. |  |  |
| 1.2.1. | Марка стали | 32Г2Рпс. |  |
| 1.2.2. | Тип рифления | рифленая |  |
| 1.2.3. | Длина прутка | не менее 11,7 м. |  |
| 1.2.4. | Сопротивление разрыву (МПа) | 600 |  |
| 1.3. | Арматура круглого сечения с рифленым профилем поверхности А 3 (А500С), диаметр 14 мм. |  |  |
| 1.3.1. | Марка стали | 32Г2Рпс. |  |
| 1.3.2. | Тип рифления | рифленая |  |
| 1.3.3. | Длина прутка | не менее 11,7 м. |  |
| 1.3.4. | Сопротивление разрыву (МПа) | 600 |  |
| 1.4. | Арматура круглого сечения с рифленым профилем поверхности А 3 (А500С), диаметр 18 мм. |  |  |
| 1.4.1. | Марка стали | 35Г2С, 35ГС |  |
| 1.4.2. | Тип рифления | рифленая |  |
| 1.4.3. | Длина прутка | не менее 11,7 м. |  |
| 1.4.4. | Сопротивление разрыву (МПа) | 600 |  |
| 1.5. | Армосетка 5 Вр 1-100х100 |  |  |
| 1.5.1. | Упаковка | В картах |  |
| 1.5.2. | Ширина листа, мм | 2350 |  |
| 1.5.3. | Материал: | Сталь |  |
| 1.5.4. | Диаметр проволоки, мм: | 5 |  |
| 1.5.5. | Размер ячейки, мм: | 100х100 |  |
| 1.6. | Вязальная проволока 1,2 мм. |  |  |
| 1.6.1. | Диаметр мм | 1,2 |  |
| 1.6.2. | Материал: | сталь |  |
| 1.6.3. | ПВХ изоляция: | нет |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское |  |
| 2.2. | Требование к транспортировке товара | В соответствии с ГОСТ 7566-2018 |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | Паспорт качества на товар, товарно-транспортная накладная |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .

Начальник ЗСУ _____________________ А. Козлов