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1. [bookmark: _Toc194593944][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ 34028-2016
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

	ГОСТ Р 52544-2006 (с учетом последних изменений)
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций

	ГОСТ 5781-82
(с учетом последних изменений)
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

	ГОСТ 7566-2018
	Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение объектов строительства АО «Загорская ГАЭС-2» арматурой.
1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.
1.4.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ 34028-2016, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 5781-82.
1.5. [bookmark: _Hlk48209761]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.
1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124170681][bookmark: _Toc194593945]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc194593946]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc194593947][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Арматура круглого сечения с гладким профилем поверхности  А 1 (А240С), диаметр 10 мм.
	тонна
	42,00

	2
	Арматура круглого сечения с
рифленым профилем А 3  (А500С), диаметр 12 мм.
	тонна
	22,00

	3
	Арматура круглого сечения с
рифленым профилем А 3  (А500С), диаметр 14 мм.
	тонна
	21,00

	4
	Арматура круглого сечения с
рифленым профилем А 3 (А500С), диаметр 18 мм.
	тонна
	8,00

	5
	Армосетка 5 Вр 1-100х100
	тонна
	4,3

	6
	Вязальная проволока 1,2 мм.
	тонна
	1,0



2.1.2. [bookmark: _Toc194593948][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc194593949][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Срок поставки продукции
ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	[bookmark: _GoBack]с даты оплаты аванса 
	в течение 5 (пяти) календарных дней

	
	Срок действия договора
ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743510]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc194593950] Таблица 3. Требования к продукции 
ОКПД2 24.10.62.210 Поставка арматуры для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим
техническим требованиям

	1.1.
	Арматура круглого сечения с гладким профилем поверхности А 1 (А240С), диаметр 10 мм.
	

	1.1.1.
	Марка стали
	ст3, ст3пс-сп
	

	1.1.2.
	Тип рифления
	гладкая
	

	1.1.3.
	Длина прутка
	не менее 11,7 м.
	

	1.1.4.
	Сопротивление разрыву
(МПа)
	600
	

	1.2.
	Арматура круглого сечения с гладким профилем поверхности  А 3 (А500С), диаметр 12 мм.
	

	1.2.1.
	Марка стали
	32Г2Рпс.
	

	1.2.2.
	Тип рифления
	рифленая
	

	1.2.3.
	Длина прутка
	не менее 11,7 м.
	

	1.2.4.
	Сопротивление разрыву
(МПа)
	600
	

	1.3.
	Арматура круглого сечения с рифленым профилем поверхности А 3 (А500С), диаметр 14 мм.
	

	1.3.1.
	Марка стали
	32Г2Рпс.
	

	1.3.2.
	Тип рифления
	рифленая
	

	1.3.3.
	Длина прутка
	не менее 11,7 м.
	

	1.3.4.
	Сопротивление разрыву
(МПа)
	600
	

	1.4.
	Арматура круглого сечения с рифленым профилем поверхности А 3 (А500С), диаметр 18 мм.
	

	1.4.1.
	Марка стали
	35Г2С, 35ГС
	

	1.4.2.
	Тип рифления
	рифленая
	

	1.4.3.
	Длина прутка
	не менее 11,7 м.
	

	1.4.4.
	Сопротивление разрыву
(МПа)
	600
	

	1.5.
	Армосетка 5 Вр 1-100х100
	

	1.5.1.
	Упаковка
	В картах
	

	1.5.2.
	Ширина листа, мм
	2350
	

	1.5.3.
	Материал:
	Сталь
	

	1.5.4.
	Диаметр проволоки, мм:
	5
	

	1.5.5.
	Размер ячейки, мм:
	100х100
	

	1.6.
	Вязальная проволока 1,2 мм.
	

	1.6.1.
	Диаметр мм
	1,2
	

	1.6.2.
	Материал:
	сталь
	

	1.6.3.
	ПВХ изоляция:
	нет
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения
	

	2.1.
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское
	

	2.2.
	Требование к транспортировке товара
	В соответствии с ГОСТ 7566-2018
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	3.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества на товар, товарно-транспортная накладная
	


3. [bookmark: _Toc194593951]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .

Начальник ЗСУ _____________________ А. Козлов 

