Технические требования на 
ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск
Лот № 0002-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2027-ГРВКК-СШФ-Стор
1.
Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора от 13.02.2025 № 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт–ВКК».

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Свая винтовая лопастная сварная 108/300/3000
	шт.
	586

	2. 
	Оголовок для винтовой сваи 108мм (ОГ-1)
	шт.
	586

	3. 
	Свая винтовая лопастная сварная 133/350/3000
	шт.
	12

	4. 
	Оголовок для винтовой сваи 133мм (ОГ-2)
	шт.
	12

	5. 
	Свая винтовая лопастная сварная 159/400/3000
	шт.
	54


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск
	с даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.


  Таблица 3 Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Свая винтовая лопастная 108*300*4*3000
	Диаметр ствола, мм
	108

	
	
	Диаметр лопасти, мм
	300

	
	
	Толщина стенки, мм
	4

	
	
	Длина, мм
	3000

	
	
	Изготовление:
	Ствол сваи изготовлен из трубы стальной электросварная ГОСТ 10704-91

	
	
	Марка стали ствола сваи:
	Ст3сп\пс 

	
	
	Наконечник:
	литой (лопасть) 

	
	
	Марка стали наконечника:
	ст.35Л 

	
	
	Покрытие сваи:
	грунт – краска антикоррозионная

	1.2
	Оголовок для винтовой сваи 108мм (ОГ-1)
	Материал стакана
	Ст3

	
	
	Внутренний диаметр стакана, мм
	112 (согласно приложению к ТТ)

	
	
	Высота стакана, мм
	50

	
	
	Толщина стенки стакана, мм
	4

	
	
	Материал площадки
	Ст3

	
	
	Покрытие:
	грунт – краска антикоррозионная

	1.3
	Свая винтовая лопастная сварная 133/350/3000
	Диаметр ствола, мм
	133

	
	
	Диаметр лопасти, мм
	350

	
	
	Толщина стенки, мм
	4

	
	
	Длина, мм
	3000

	
	
	Изготовление:
	Ствол сваи изготовлен из трубы стальной электросварная

 ГОСТ 10704-91

	
	
	Марка стали ствола сваи:
	Ст3сп\пс 

	
	
	Наконечник:
	литой (лопасть) 

	
	
	Марка стали наконечника:
	ст.35Л 

	
	
	Покрытие сваи:
	грунт – краска антикоррозионная

	1.4
	Оголовок для винтовой сваи 133мм (ОГ-2)
	Материал стакана
	Ст3

	
	
	Внутренний диаметр стакана, мм
	136 (согласно приложению к ТТ)

	
	
	Высота стакана, мм
	50

	
	
	Толщина стенки стакана, мм
	4

	
	
	Материал площадки
	Ст3

	
	
	Покрытие:
	грунт – краска антикоррозионная

	1.5
	Свая винтовая лопастная сварная 159/400/3000
	Диаметр ствола, мм
	159

	
	
	Диаметр лопасти, мм
	400

	
	
	Толщина стенки, мм
	4

	
	
	Длина, мм
	3000

	
	
	Изготовление:
	Ствол сваи изготовлен из трубы стальной электросварная ГОСТ 10704-91

	
	
	Марка стали ствола сваи:
	Ст3сп\пс 

	
	
	Наконечник:
	литой или сварной (лопасть) 

	
	
	Марка стали наконечника:
	ст.35Л 

	
	
	Покрытие сваи:
	грунт – краска антикоррозионная

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	· Сертификат качества в 1 экз.;

· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;

· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;

· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;

· Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;

· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

· Обязательные первичные документы:

· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Место поставки
	680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4

	4.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	4.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по эл. почте sayany@rushydro.ru не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1


	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.

Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя

	5.2
	Требования к качеству продукции

	
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя


2. Приложение
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Рисунок 1. Свая лопастная винтовая
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Рисунок 2. Оголовок сварной для сваи 108 мм, 133 мм.

