«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Центрального

филиала АО «ТК РусГидро»

________________М.В. Нешев

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

ЛОТ №  -ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| ГОСТ 8267-93 | «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». Технические условия» (с учетом последних изменений) |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро".

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

Поставка щебня в целях выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства АО «Загорская ГАЭС-2».

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ).

1.3.2. Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

1.3.3. Место поставки обладает возможностью для подъезда, маневрирования и разгрузки товара автотранспортом с самосвальным полуприцепом типа «ТОНАР».

#### Иные требования и сведения общего характера

1.4.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень для строительных работ фракции 20-40мм, М800 | м3 | 2000 |
| 2 | Щебень для строительных работ фракции 40-70мм, М800 | м3 | 2000 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок поставки по Заявке. ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подачи Заявки | В течение 5 (пяти) календарных дней |
| 2 | Срок действия договора. ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подписания Договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1,2 Таблицы 1.1): ОКПД2 08.12.12.140 Поставка щебня для строительных работ для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
| 1.1. | Позиция №1 Таблицы 1: Щебень для строительных работ фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| 1.1.1. | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: до 10 1,25D: до 0,5 |  |  |
| 1.1.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | Не более 1 |  |  |
| 1.1.3. | Содержание глины в виде комков, % | Не более 0,25 |  |  |
| 1.1.4. | Марка по прочности | М800 |  |  |
| 1.1.5. | Морозостойкость | Не менее F100 |  |  |
| 1.1.6. | Содержание посторонних примесей | Отсутствуют |  |  |
| 1.2. | Позиция №2 Таблицы 1: Щебень для строительных работ фракции 40-70мм, ГОСТ 8267-93 |  |  |  |
| 1.2.1. | Полные остатки на контрольном сите по массе, % | d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: до 10 1,25D: до 0,5 |  |  |
| 1.2.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц, % | Не более 1 |  |  |
| 1.2.3. | Содержание глины в виде комков, % | Не более 0,25 |  |  |
| 1.2.4. | Марка по прочности | М800 |  |  |
| 1.2.5. | Морозостойкость | Не менее F100 |  |  |
| 1.2.6. | Содержание посторонних примесей | Отсутствуют |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское 100 |  |  |
| 2.2. | Требование к транспортировке товара | В соответствии с ГОСТ 8267-93 |  |  |
| 2.3. | Минимальная поставка в сутки,м3 | 500 |  |  |
| 2.4. | Приемка и испытания | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | - паспорт качества; - сертификат; - товарно-транспортная накладная; - накладная ТОРГ-12/УПД |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Зам . директора по капитальному строительству  ___________________Н.А. Андреев