                                          Утверждаю:
                                              Директор Филиала 

                                                                            АО «Нева Энергия Бокситогорский
                                                                       ________________Р.В.Дученко
Технические требования

на поставку щебня и песка для нужд Филиала АО «Нева Энергия» Бокситогорский
	№ п/п


	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

товара 

	1
	2
	3
	4

	1
	Щебень известняковый фр. 20-40 мм
	м3
	200

	2
	Песок строительный
	м3
	500


1. Щебень известняковый фр. 20-40 мм*
1.1. Марка прочности не менее М400 (М400-М600),

1.2. Насыпная плотность не больше 1,3 т/м3.

1.3. Качество щебня: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 

1.4. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.
2. Песок строительный*

2.1. Содержание по массе частиц менее 0,1 мм – 2,1%.

2.2. Коэффициент фильтрации, не более – 3,46 м/сут.

2.3. Насыпная плотность песка, в сухом состоянии, кг/м.куб – 1340.

2.4. Насыпная плотность песка в состоянии естественной влажности, кг/м.куб – 1160.

2.5. Плотность, кг/м.куб – 2580.

2.6. Влажность, % - 13,5.

2.7. Качество песка: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 
2.8. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.
*Примечание: 
   Объем является максимально заявленным и может быть изменен только по согласованию сторон (путем подписания дополнительного соглашения, но не более 10% от заявленного объема).
   Поставка песка и щебня осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Покупателя (г. Бокситогорск, Ленинградская область, ул. Воронина, д.4). 
   В случае поставки некачественного товара, поставщик обязан в трехдневный срок произвести замену на качественный, расходы по замене несет поставщик.
Составил: 

инженер ПТО
Филиала АО «Нева Энергия» Бокситогорский                                                                   М.С. Галахина 
1
PAGE  
2

