                                          Утверждаю:
                                              Директор Филиала 

                                                                            АО «Нева Энергия»  в г. Сланцы
                                                                       ________________В.В.Сахаров
Технические требования

на поставку щебня известнякового фр. 20-40 мм и песка строительного
 для нужд Филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы
	№ п/п


	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

товара 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Щебень известняковый фр. 20-40 мм
	м3
	120

	2.
	Песок строительный
	м3

	360



1. Щебень известняковый фр. 20-40 мм*
1.1. Марка прочности не менее М400 (М400-М600),

1.2. Насыпная плотность не больше 1,3 т/м3.

1.3. Качество щебня: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 

1.4. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.
2. Песок строительный*

2.1. Содержание по массе частиц менее 0,1 мм – 2,1%.

2.2. Коэффициент фильтрации, не более – 3,46 м/сут.

2.3. Насыпная плотность песка, в сухом состоянии, кг/м.куб – 1340.

2.4. Насыпная плотность песка в состоянии естественной влажности, кг/м.куб – 1160.

2.5. Плотность, кг/м.куб – 2580.

2.6. Влажность, % - 13,5.

2.7. Качество песка: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 
2.8. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.
*Примечание: Объем является максимально заявленным и может быть изменен в сторону увеличения только по согласованию сторон (путем подписания дополнительного соглашения но не более 10% от максимально заявленного объема), уменьшение объема возможно без согласования с Продавцом и будет определяться исходя из потребности и на основании направленных заявок покупателя. Поставка щебня и песка осуществляется автотранспортом Поставщика в адрес производства ремонтных работ (г. Сланцы, Ленинградская область) объемами от 10 м3 до 30 м3, по заявке Заказчика.
В случае поставки некачественного песка или щебня, поставщик обязан в трехдневный срок произвести замену на качественный, расходы по замене несет Поставщик.

Составил: 
Главный инженер 

Филиала АО «Нева Энергия» в г.Сланцы                                                                           Ю.Г. Хрисанфов 

PAGE  
2

