Технические требования

“ ОКПД2 [20.30.22.170] Поставка гидроизоляционных составов по ремонту железобетонных конструкций

для нужд Жигулевского филиала ”

Лот №

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

# «ОКПД2 [20.30.22.170] Поставка гидроизоляционных составов по ремонту железобетонных конструкций для нужд Жигулевского филиала (далее - продукция)»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора:

- №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2-х компонентная низковязкая полиуретановая смола PolyGrund 20 | # 20.30.22.170 | кг | 836 |
| 2 | Очиститель PU Cleaner 00 (для очистки оборудования и инструментов от полиуретановых смол и пены) |  | л | 100 |
| 3 | 2-х компонентная полиуретановая инъекционная смола 'HansaCryl Elastic' |  | кг | 44 |
| 4 | Средство для очистки от смол 'HansaCryl PurClean' |  | кг | 13,6 |
| 5 | Двухкомпонентный состав для гидроизоляции SikaTop-550 Seal |  | кг | 350 |
| 6 | Лента герметизирующая гидроизоляционная Sikadur Combiflex 930 300х2мм |  | м.п. | 120 |
| 7 | Клей влагостойкий эпоксидный универсальный Sikadur-31+RU двухкомпонентный тиксотропный |  | кг | 65,1 |
| 8 | Смесь быстротвердеющая тиксотропного типа SikaEmaco S 488 Sika |  | кг | 375 |
| 9 | Cмесь серии AnchorFix 922 (410 мл) |  | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2-х компонентная низковязкая полиуретановая смола PolyGrund 20 | С даты подписания договора | В течении 30 календарных дней |
| 2 | Очиститель PU Cleaner 00 (для очистки оборудования и инструментов от полиуретановых смол и пены) |  |  |
| 3 | 2-х компонентная полиуретановая инъекционная смола 'HansaCryl Elastic' |  |  |
| 4 | Средство для очистки от смол 'HansaCryl PurClean' |  |  |
| 5 | Двухкомпонентный состав для гидроизоляции SikaTop-550 Seal |  |  |
| 6 | Лента герметизирующая гидроизоляционная Sikadur Combiflex 930 300х2мм |  |  |
| 7 | Клей влагостойкий эпоксидный универсальный Sikadur-31+RU двухкомпонентный тиксотропный |  |  |
| 8 | Смесь быстротвердеющая тиксотропного типа SikaEmaco S 488 Sika |  |  |
| 9 | Cмесь серии AnchorFix 922 (410 мл) |  |  |

*в соответствии с производственным графиком по договору подряда №1090-235-2023/ 3-РЕМ-2023-ЖиГЭСот 03.11.23.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | 2-х компонентная низковязкая полиуретановая смола PolyGrund 20 | Вязкость | 100 мПа*с | ГОСТ 33762-2016 |
|  |  | Время жизнеспособности | 90 минут |  |
|  |  | Время полимеризации при 20оС | 12-24 часа |  |
|  |  | Цвет | Коричневый |  |
|  |  | Температура применения | От +2 до +40 оС |  |
|  |  | Упаковка |  |  |
|  |  | компонент А металлическое ведро | 20 л (20 кг) |  |
|  |  | компонент Б металлическое ведро | 20 л (20 кг) |  |
| 1.2 | Очиститель PU Cleaner 00 (для очистки оборудования и инструментов от полиуретановых смол и пены) | Плотность | 0,96 кг/м3 | ГОСТ 33762-2016 |
|  |  | Цвет | бесцветный |  |
|  |  | Запах | резкий |  |
| 1.3 | Смола полиуретановая двухкомпонентная инъекционная HansaCryl Elastic. | Плотность, кг/ л | А-1,05, Б-1,15 | ISO 9001:2015 |
|  |  | Вязкость смеси при +20°C, мПа ·с | 60 |  |
|  |  | Жизнеспособность состава при +20 0С, мин | 140 |  |
|  |  | Соотношение компонентов по объёму (А : В) | 1:1 |  |
|  |  | Прочность сцепления (адгезия) с бетоном и способность к удлинению, МПа | Не менее 2 растяжение не менее 15% |  |
|  |  | Водонепроницаемость, МПа | Более 0,2 |  |
|  |  | Температура применения, °C | От +5 до +40 |  |
|  |  | Тара кг | 20 кг + 24 кг |  |
|  |  | Компоненты | А,Б |  |
| 1.4 | Средство для очистки от смол PurClean HansaCril | Цвет | светло-желтый | ISO 9001:2015 |
|  |  | Плотность, г/см3 | 1,1 |  |
|  |  | Вязкость при +20С, мПас | 3 |  |
|  |  | Температура воспламенения 0С | 108 |  |
|  |  | Водорастворимость % | 5,6 |  |
|  |  | Тара кг | 10 |  |
| 1.5 | Двухкомпонентный состав для гидроизоляции SikaTop-550 Seal | Расход материала на 1 слой толщиной 1 мм | 1,5 - 1,6 кг/м2 | СТО 70386662-005-2021 |
|  |  | Максимальная крупность наполнителя в смеси | 0,63 мм |  |
|  |  | Тара (1 комплект 36 кг) | Компонент l (полимерная дисперсия): 10 кг. Компонент ll (сухая смесь): 26 кг. |  |
|  |  | Толщина покрытия | 2 мм |  |
|  |  | Температура применения | +5°C…+30°C |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости на бетоне при положительном давлении воды в возрасте 28 суток | W16 |  |
| 1.6 | Лента герметизирующая гидроизоляционная Sikadur Combiflex 930 300х2мм | Твердость по Шору (шкала D) ISO 868: | Приблизительно 80 |  |
|  |  | Удлинение при разрыве DIN EN ISO 527‒3 (толщина ленты 2 мм) | Приблизительно 1000% |  |
|  |  | Прочность на разрыв DIN 53363 (толщина ленты 2 мм) | Приблизительно 800 H/см |  |
|  |  | Прочность на растяжение DIN 53504 S2 (толщина ленты 2мм): |  |  |
|  |  | поперечное направление | 10,1 МПа |  |
|  |  | продольное направление | 13,3 МПа |  |
|  |  | Температура применения (установки): | от +5 °C до +30ºC |  |
|  |  | Температура эксплуатации | от - 50 °C до + 90°C |  |
| 1.7 | Клей влагостойкий эпоксидный универсальный Sikadur-31+RU двухкомпонентный тиксотропный | Плотность | 1,8 кг/л |  |
|  |  | Время открытой выдержки | 60 мин (при +23 °C) |  |
|  |  | Жизнеспособность | 45 мин (для 300 г состава при +23 °C) |  |
|  |  | Адгезия к бетону (1 сутки, +23 оС) | ≥ 2,0 МПа* |  |
|  |  | Прочность на сжатие (1 сутки, +23 оС) | ≥ 40 МПа |  |
|  |  | Прочность на сжатие (7 суток, +23 оС) | ≥ 60 МПа |  |
| 1.8 | Смесь быстротвердеющая тиксотропного типа SikaEmaco S 488 Sika | Расход материала, кг/м3 | 2000 | СТО 70386662-010-2024 |
|  |  | Модуль упругости, ГПа | 44,3 |  |
|  |  | Коэффициент Пуассона | 0,31 |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости, не менее | W16 |  |
|  |  | Максимальная крупность заполнителя, мм | 3,0 |  |
|  |  | Фибронаполнитель | Полимерный |  |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,5 |  |
|  |  | Толщина нанесения в 1 слой | От 15 до 50 мм |  |
| 1.9 | Cмесь серии AnchorFix 922 (410 мл) | Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С |  |
|  |  | Объем картриджа, мл | 410 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок хранения | Общий срок гарантийного хранения 12 месяцев от даты изготовления, остаточный срок гарантийного хранения не менее 2/3 от общего срока гарантийного хранения на момент поставки товара на склад Покупателя |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |