### Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
 «Приморские центральные электрические сети»
# _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На закупку: 2026. ОКПД2 23.99.13.110. Поставка бетона для нужд СП Южные электрические сети филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети, Бетон РЭУ СП ПЮЭС (ПЭС)

Объем поставки бетона — 28 м3

Требования к бетону:

1. Марка - М250
2. Класс - В20
3. Прочность на сжатие — не менее 250 кг/см2
4. Морозостойкость — не менее F150
5. Водонепроницаемость - не менее W4
6. Плотность — не менее 2300 кг/м3
7. Подвижность — не менее П2

Условия поставки:

1. Адрес доставки: Приморский край, г. Владивосток ул. Стрелковая 19-23
2. Период поставки: июль - октябрь 2026 г. по предварительной заявке от
покупателя.
3. Доставка будет осуществляться 6 (шестью) партиями по 5м3 по предварительной заявке подаваемой покупателем по телефону не позднее чем за 2 или 3 рабочих дня до даты поставки.
4. Время поставки с 9,00 по 16,00 в рабочие дни (по предварительной заявке покупателя)
5. Объем поставки бетона — 28 м3