Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку изолированного провода для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПУВ 1х6 бел | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 6 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы - однопроволочная; Цвет провода – белый; Строительная длина провода (метров) - 40,00 |
| 2 | Провод ПуГВ 1х10 бел | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 10 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – белый; Строительная длина провода (метров) - 200,00 |
| 3 | Провод ПуГВ 1х4 ж/з | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 4 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – желто-зеленый; Строительная длина провода (метров) - 50,00 |
| 4 | Провод ПуГВ 1х6 бел | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 6 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – белый; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 5 | Провод медный силовой ПВ6-3 1х50 | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 50 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – бесцветный (прозрачный); Строительная длина провода (метров) - 40,00 |
| 6 | Шнур ШВВП 2х0.5 | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 0,5 кв.мм; Количество жил – 2; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – белый; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 7 | Провод ПВС 2х6 | Изоляция жилы и оболочки - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 6 кв.мм; Количество жил – 2; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет оболочки – белый; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 8 | Провод ПуВ 1х1.5 кр. | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 1,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы - однопроволочная; Цвет провода – красный; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 9 | Провод ПуВ 1х2.5 ж/з | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 2,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы - однопроволочная; Цвет провода – желто-зелёный; Строительная длина провода (метров) - 200,00 |
| 10 | Провод ПуВ 1х2.5 черн | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 2,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы - однопроволочная; Цвет провода – чёрный; Строительная длина провода (метров) - 300,00 |
| 11 | Провод ПуГВ 1х1.5 бел | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 1,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – белый; Строительная длина провода (метров) - 300,00 |
| 12 | Провод ПуГВ 1х16 ж/з | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 16 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – желто-зелёный; Строительная длина провода (метров) - 190,00 |
| 13 | Провод ПуГВ 1х2.5 бел | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 2,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – белый; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 14 | Провод ПуГВ 1х4 кр | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 4 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – красный; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 15 | Провод ПуГВ 1х6 син | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 6 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – синий; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 16 | Провод ПуГВ 1х1.5 син | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 1,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – синий; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |
| 17 | Провод ПуГВ 1х2.5 син | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 2,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – синий; Строительная длина провода (метров) - 300,00 |
| 18 | Провод ПуГВ 1х2.5 кр | Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC); Номинальное сечение проводника – 2,5 кв.мм; Количество жил – 1; Материал проводника – медь; Конструкция жилы – многопроволочная гибкая; Цвет провода – красный; Строительная длина провода (метров) - 100,00 |

- Общие требования к продукции

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих провод для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей провода условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

    - Победитель закупки на право заключения договора на поставку провода изолированного для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения провода должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя провода, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 26445, ГОСТ 6323-79. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку провода.

Бухты проводов должны быть обернуты упаковочным материалом или уложены в мешки или ящики, или в специализированные контейнеры для прямых поставок потребителю.

Провода должны быть намотаны в бухты, не допускаются отрезки в бухтах провода. Строительная длина провода должна соответствовать заявленному к закупке метражу.

    - Срок изготовления провода должен быть не более полугода от момента поставки.

    - На продукции не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформаций, а также иных несоответствий техническому описанию. Недопустимы сколы, трещины, вздутие и иные формы дефектов.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

  - В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО							Б.В. Гукасов