Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 23.63.10.000. Поставка бетонных смесей для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3.1. Требования к продукции	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 3.2. Требования к условиям поставки продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ 26633-2015 | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» |
| --- | --- |
| ГОСТ 7473-2010 | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» |
| ТОРГ-12 | Унифицированная форма № ТОРГ-12 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ТТ | Настоящие технические требования |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 23.63.1. Поставка бетонных смесей для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань»

Цель использования закупаемой продукции

Бетонные смеси будут использоваться для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B7,5 (М100) | м3 | 3162,23 |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) (В25W8F200) | м3 | 19 955,92 |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) | м3 | 9688,84 |
| 4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B20 (М250) (В20W4F100) | м3 | 1200,00 |
| 5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B15 (М200) | м3 | 30,00 |
| ИТОГО: |  | м3 | 34 036,99 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка продукции по заявкам в соответствии с перечнем таблицы № 1.1 ТТ | С даты заключения договора, получения заявки Поставщиком | Общий срок поставки по договору: в течение 12 месяцев с даты заключения Договора. Срок поставки по заявке: не более 3 рабочих дней с даты получения заявки поставщиком. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка бетонных смесей для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к продукции |  |  |  |
|  | Номинальные составы | Бетонная смесь должна изготавливаться в соответствии с номинальными составами (рецептурами) в соответствии с приложением №1 к ТТ, согласованными с Заказчиком. Подбор состава Товара разрабатывает Поставщик в виде карт подбора состава на основании актов промышленной апробации (содержащих все физико-химические характеристики материалов и согласованных Заказчиком строительства, ВНИИГ им Веденеева (при необходимости), Покупателем, Поставщиком). Корректировка номинальных составов бетона производится при определении содержания мелкого заполнителя в крупном и содержание крупного заполнителя в мелком, а также с учетом определения влажности заполнителей и расчета рабочих составов. |  |  |
|  | Требования к материалам для бетона | •Цемент – сульфатостойкий. •Цемент не должен проявлять ложного схватывания; •Температура цемента должна быть не выше 40°С. |  |  |
|  | Требования к контролю | Контроль качества составляющих бетонных смесей осуществляется по ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 30459-2008. Контроль качества бетонных смесей осуществляется по ГОСТ 10181-2014. Контроль качества бетона осуществляется по ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 12730.5-2018, ГОСТ 10060-2012. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к режиму поставки | Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) Продукции круглосуточно по заявкам Покупателя в соответствии с текущей потребностью Покупателя. Объем каждой конкретной поставки Продукции определяется на основании соответствующей заявки Покупателя. Минимальная партия товара по заявке Покупателя – 10 м3. |  |  |
|  | Условия поставки | Указанный в таблице № 1.1 ТТ объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке и является ориентировочным. Заказчик вправе производить выборку Продукции, указанной в таблице № 1.1 ТТ в объемах в соответствии с собственными потребностями. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Российская Федерация, Краснодарский, край, Абинский район, 2 км северо-восточнее станицы Федоровская, со стороны станицы Новомышастовская, площадка работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. |  |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортирование бетонной смеси осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7473-2010. Транспортирование растворов строительных осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 28013 Доставка бетонной смеси от РБУ до блоков бетонирования силами и за счет Поставщика -Поставщик обязан своими миксерами и автобетононасосами обеспечить подвоз и подачу бетонной смеси в блоки бетонирования во все необходимые конструктивы Федоровского подпорного гидроузла. |  |  |
|  | Условия приемки и контроля качества | Контроль, приемка и оценка качества бетонной смеси, изготовленной на бетонном заводе и отпущенной на блоки бетонирования, выполняется по контрольным образцам: - по прочности в соответствии с ГОСТ 18105-2018 и ГОСТ 10180-2012; - по морозостойкости в соответствии с требованием ГОСТ 10060-2012; - по водонепроницаемости в соответствии с требованием ГОСТ 12730.5-2018. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Комплектация документами при поставке Продукции | Поставляемая Продукция в соответствии с ГОСТ 7473-2010 должна сопровождаться: - документом о качестве бетонной смеси в напечатанном и заверенном виде, - протоколом испытаний по определению нормируемых показателей качества бетона, - копиями паспортов на используемые материалы. Вся указанная документация оформляется и передаётся в момент поставки Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. |  |  |
|  | Соответствие документации, передаваемой с Продукцией, требованиям НТД | Документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2019 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов» |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 3.1. | Требование к бетонным заводам | 1.Бетонные заводы поставщика должны быть размещены (развернуты) на расстоянии от строительной площадки, чтобы на момент поставки Потребителю обеспечивалось соответствие всех нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным в договоре на поставку, а также все проектные требования к бетону (прочность, морозостойкость и водонепроницаемость), также должен быть организован лабораторный пост для осуществления входного контроля Поставщиком, согласно ГОСТ 7473-2010 (Приложение Г) используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей с определением характеристик цемента, песка (отсева), щебня, добавок, воды, технологического оборудования, параметров производства, определения технологических показателей качества бетонных смесей, изготовление контрольных образцов, хранение контрольных образцов и т.д. Оборудование бетонных заводов должно обеспечивать возможность однородного перемешивания всех составляющих без расслоения в пределах времени, отведённого на замес. Бетонные заводы должны быть обеспечены устройствами для постоянного подогрева воды и добавок. С учетом потерь тепла бетонной смесью при транспортировке и укладке в зависимости от условий строительства, бетонные заводы обязаны обеспечить оптимальную температуру смеси при выпуске с бетонного завода, в период отрицательных температурах наружного воздуха. 1.1. Время перемешивания бетонной смеси, в зависимости от типа используемых смесителей, должно определяться Поставщиком на основании результатов опытных замесов. 1.2. Для получения требуемых технологических свойств бетонных смесей и обеспечения проектных требований к бетону бетонный завод (заводы) должны удовлетворять следующим требованиям: 1.1.1. Должны быть снабжены расходными бункерами: 1.1.2. Бункер для щебня; 1.1.3. Бункер для песка; 1.1.4. Периодичность Поверки (калибровки) весового оборудования (дозаторы) должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией. 1. 3. Иметь необходимую точность взвешивания составляющих. Отклонения должны быть не более 2% от веса дозируемого материала для цемента, добавок, воды и не более 3% для мелкого и крупного заполнителя. 1. 4. Иметь для всех компонентов (цемент, щебень, песок, вода, химические добавки), дозирующие устройства, которые обеспечивают выполнение настоящих требований. 1.5. Быть оборудованным устройствами для быстрого получения проб бетонной смеси с целью определения технологических параметров бетонной смеси (удобоукладываемость, средняя плотность, расслаиваемость, объем вовлеченного воздуха, температура), а также последующего определения других параметров в лаборатории.. |  |  |
| 3.2. | Требования к заполнителям для бетона | 1. Бетонная смесь должна изготавливаться заданного качества, указанного в картах подбора, рабочих составах и дозировках, выданных в производство Покупателем. 1.11. Требования к материалам для бетона: Цемент 1.12.1 Требования к физическим характеристикам цемента: • Марка цемента – в соответствии с базовыми составами, выдаваемыми в производство Покупателем. • Цемент не должен проявлять ложного схватывания; • Температура цемента при приготовлении бетонной смеси должна быть не выше 40ºС. 1.12.2 Приготовление бетонной смеси на цементе без документа о качестве не допускается. 1.12.3 Хранение в силосах должно обеспечивать защиту от осадков, загрязнения другими материалами, а также от самоуплотнения. 1.12.4 Смешивание цементов различного типа и марок недопустимо. Заполнители 1.12.5 Для приготовления бетонной смеси должны быть использованы заполнители (щебень, гравий, песок,) соответствующие требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 26633-2015. |  |  |
| 3.3. | Требования к строительной лаборатории | Поставщик обеспечивает организацию на бетонном заводе постов строительной лаборатории для персонала Заказчика с целью обеспечения круглосуточного контроля за Товаром в местах производства. Укладку обеспечивает производитель работ. |  |  |
| 3.4. | Требования к входному контролю поступающих инертных заполнителей | 1. Входной контроль поступающих инертных заполнителей на склады бетонного завода щебня (гравия), песка и песка из отсева дробления должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 31424-2010 и ГОСТ 8267-93. Входной контроль поступающих на бетонный завод химических добавок должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 24211-2008 и ГОСТ 30459-2008. 2. Входной контроль инертных заполнителей, цемента, химических добавок и контроль качества приготовления бетонной смеси на заводах поставщика осуществляет Центральная строительная лаборатория АО «ЧиркейГЭСстрой» на основании отдельно заключенного договора(ов) между АО «ЧиркейГЭСстрой» и Поставщиком. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В коммерческом предложении отображается итоговая стоимость заявки, рассчитанная в соответствии с указанным ориентировочным объемом закупаемой продукции.

  - Ориентировочный объем, указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с таблицей 1.1 Технических требований, служит только для оценки и сопоставления предложений Участников в соответствии с Документацией о закупке (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости отдельной партии поставляемого товара установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).