# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 23.64.10.110 Поставка безусадочной быстротвердеющей сухой смеси для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка безусадочной быстротвердеющей сухой смеси для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора 4-Рем-2026-ДФ «Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС, Чирюртской ГЭС-1», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь – MAX RS T1 (крупность заполнителя 2,5-3мм.) | кг. | 78 000 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2 23.64.10.110 Поставка безусадочной быстротвердеющей сухой смеси для нужд.

| п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь – MAX RS T1 |  |
|  | Прочность на сжатие | через 24 часа ≥ 28 МПа |
|  |  | через 28 суток ≥ 60 МПа |
|  | Прочность на растяжение при изгибе: | через 24 часа ≥ 5 МПа |
|  |  | через 28 суток ≥ 8 МПа |
|  | Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток | ≥ 2,5 МПа; |
|  | Водонепроницаемость | W16 |
|  | Морозостойкость в солях | 300 циклов; |
|  | Расход | 1900 кг/м³. |
|  | Соответствует классу | R4 |
|  | Удобоукладываемость (расплыв конуса) | 150 – 180 мм |
|  | Воздухововлечение | не более 6% |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |
|  | Место поставки | 368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро |
|  | Метод поставки материала | Транспортная доставка поставщиком. |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 31358— 2019. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  |
|  | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |
|  | Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию, поставщик должен указать в техническом предложении. |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка на складе Заказчика должны быть включены в стоимость Продукции и выполняются Поставщиком. |  |
|  | Приемка продукции осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 6.1. | Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. |  |