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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бумаги для офисной техники Марка C, формат А4
для нужд УФПС Калининградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	[bookmark: bm_2_общие_сведения_о_товаре]№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	3
	мкм
	микрометр

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	6
	Покупатель
	УФПС Калининградской области – филиал АО «Почта России»

	7
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	8
	Товар
	Бумага для офисной техники



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
[bookmark: bm_3_общие_требования_к_товару]Поставка бумаги для офисной техники Марка C, формат А4
для нужд УФПС Калининградской области.
Цель поставки товара: обеспечение АО «Почта России» бумагой для офисной техники в целях бесперебойной и качественной работы структурных подразделений УФПС Калининградской области.
Покупатель: УФПС Калининградской области.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
[bookmark: fnref1_1]3.1. Предметом закупки являются Товары российского происхождения, соответствующие требованиям п. 3.4.2 настоящего ТЗ. 
3.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании, не восстановленным, не выставочным образцом), без дефектов изготовления, не поврежденным. Бумага должна иметь ровную поверхность без волн и замятостей, одинаковую толщину по всей площади, без пятен и изменения цвета; края — ровные, без шероховатостей и надрывов.
3.3. При осуществлении поставки товара в отношении которого Постановлением №1875 установлен запрет ТРУ иностранного происхождения не допускаются:
а) заключение договора на поставку иностранного товара;
б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
Поставщик при поставке товара должен передать документы, подтверждающие страну происхождения. 
3.4. Спецификация поставляемого товара
3.4.1. Спецификация поставляемого Товара должна соответствовать основным характеристикам Товара, указанным в настоящем Техническом задании.
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Количество

	Код
ОКПД2
	Наименование страны происхождения Товара

	Бумага для офисной техники
	Марка C, формат А4
	пачка
	10 920
	17.12.14.110
17.12.14.160
17.12.14.119
	Россия



Примечание: Бумага предназначена для копировально-множительной техники, офсетных машин, принтеров и факсимильных аппаратов. Должна обеспечивать оптимальное воспроизведение изображений, двухстороннюю печать, высокое качество и скорость печати на высокоскоростных копировальных аппаратах, цветных и черно-белых лазерных/струйных принтерах.
[bookmark: fnref1_2]3.4.2. Товар должен соответствовать следующим характеристикам: 

	Наименование показателя
	Норма 
для марки
	Метод 
испытаний

	
	Марка С
	

	Номинальная масса бумаги площадью 1 м², г/м²
	72,0–80,0
	По ГОСТ Р ИСО 536

	Допускаемое отклонение по массе, %
	±2,0 - ±3,0
	По ГОСТ Р ИСО 536

	Толщина, мкм (для массы 72–79 г/м²)
	≥95
	По ГОСТ Р ИСО 534

	Толщина, мкм (для массы 80–82 г/м²)
	≥104
	По ГОСТ Р ИСО 534

	Допускаемое отклонение по толщине, мкм
	±2–±4
	По ГОСТ Р ИСО 534

	Влажность, %
	3,6–5,3
	По ГОСТ ИСО 287

	Белизна по CIE, %
	140–150
	По ГОСТ Р ИСО 11475

	Допускаемое отклонение по белизне, %
	±3
	По ГОСТ Р ИСО 11475

	Непрозрачность, %, не менее
	90,0
	По ГОСТ 8874

	Жесткость при статичном изгибе, мН, не менее:
– машинное направление;
– поперечное направление
	100
35
	По ГОСТ ИСО 2493

	Шероховатость по Бендтсену, мл/мин
	≤400
	По ГОСТ 30115

	Содержание золы, %, не менее
	15
	По ГОСТ 7629

	Прочность поверхности при выщипывании восковыми брусками, не менее
	12
	По ГОСТ Р 55083

	Поверхностная впитываемость воды (Кобба), г/м², не более
	20–70
	По ГОСТ 12605



3.4. Комплектность товара: не установлена.
3.5. Нормативные документы:
[bookmark: fnref1_3]ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»; 
ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы»;
ГОСТ Р 57692-2017 «Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (вместо устаревшего ГОСТ 1641-75).
3.6. Гарантийный срок:  не менее срока годности производителя. Дефекты устраняются Поставщиком в течение 15 рабочих дней с момента уведомления.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
[bookmark: bm_5_требования_к_упаковке]Маркировка должна соответствовать ГОСТ 1641-75. На коробке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, формат, номинальная масса бумаги, количество листов в пачке). На каждой пачке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, формат, номинальная масса бумаги, количество листов в пачке).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 1641-75, и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке-выгрузке, а также в течение срока годности, установленного производителем. Коробки должны быть упакованы на паллетах, с указанием количества коробок на каждой паллете. 
Индивидуально упакованные пачки должны быть упакованы 
в картонные коробки со съемной крышкой. Количество листов в каждой
пачке – не менее 500. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, вмятин, порезов и иных механических повреждений, следов воздействия влаги, должна обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации). Упаковка является приобретаемой продукцией в едином комплекте с основным товаром, являющемся предметом закупки. Поставщик несет ответственность перед покупателем за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

[bookmark: bm_6_срок_место_и_условия_поставки]6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
[bookmark: bm_7_условия_сдачи_и_приемки]6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями по заявкам Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заявки Покупателя (максимальная партия к поставке указана в Приложении №1 к Техническому заданию). Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после получения Поставщиком Заявки. Заявки направляются Покупателем по электронной почте на авторизированный адрес Поставщика, указанной в договоре не чаще 1 раза в месяц.
6.2. Адрес поставки: 236015, г. Калининград, ул. Железнодорожная, 29.
6.3. Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Доставка товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик обязан предупредить покупателя о поставке товара не менее чем за 5 (пять) дней путем его уведомления по электронной почте, указанной в договоре. 
6.4. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 09:00 до 15:00, в пятницу с 09:00 до 13:00.
Покупатель обязан посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить поставщику готовность принять товар в указанное поставщиком время. Без подтверждения от покупателя доставка товара в указанное поставщиком время не осуществляется.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
1. Порядок сдачи и приемки
Приемка товара осуществляется покупателем в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты поставки товара и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
1. Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров
При поставке товара поставщик передает покупателю следующие сопроводительные документы:
–	копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии, паспорта качества), заверенные держателем;
–	товарно-транспортную накладную по форме Т-1 или железнодорожную накладную;
–	товарную накладную по форме ТОРГ-12 / УПД;
–	счет на оплату;
–	счет-фактуру[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если поставщик не является плательщиком НДС.] 


8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
При транспортировке бумаги должна обеспечиваться сохранность, предохранение её от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки. Требования к транспортировке должны соответствовать ГОСТ 1641-75 «Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
До поставки покупатель обязан обеспечить хранение бумаги в крытых складах (помещениях), защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
 
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
При осуществлении поставки товара в отношении которого Постановлением №1875 установлен запрет ТРУ иностранного происхождения не допускаются:
а) заключение договора на поставку иностранного товара;
б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
Поставщик при поставке товара должен передать документы, подтверждающие страну происхождения. 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1

	Адрес Покупателя и количество поставляемого Товара.
	5
























Исполнитель: Моргунова С.В., 
тел. +7 (4012) 673-400, доб. 2011
svetlana.morgunova@russianpost.ru 
1


Приложение №1 К ТЗ
на поставку бумаги для офисной техники Марка C, формат А4 
для нужд УФПС Калининградской области


АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

	Филиал
	Адрес склада
	Контакты уведомлений
	Реквизиты
	Марка С, пачка
	Макс. партия, пачка

	УФПС Калининградской области
	236015, г. Калининград, 
ул. Железнодорожная, 
д. 29
	Зав. складом Новикова А.А.: 
+7 (4012) 64-11-51, alena.novikova@russianpost.ru   
Моргунова С.В.:
 +7 (4012) 673-400, доб. 2011, svetlana.morgunova@russianpost.ru
	ИНН 7724490000, КПП 390643001,
 БИК 044030704, 
к/с 30101810200000000704, р/с 40502810277000000027, Филиал Калининградский Банка ВТБ (ПАО)
	10 920
	3 600





