- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения для Новосибирской ГЭС

- (Лот № )

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	………………………………………..............................….............	3

1.1 Наименование закупаемой продукции	…….…...………..………………………….	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	………………………………..…….	3

2. Требования к продукции	………………….…………………..………..……..	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки…………….…………………………....	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции…………...………………………..….	3

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции…..……………………..….	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.…………………..………..………….	4

Таблица 2.2 Требования к качеству продукции………………………….……	4

2.2. Требования к качеству продукции	……...………………….………………...…	4

Таблица 2.3 Требования к продукции……………………...………………………....	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	..….....	7

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение обязательств в соответствии с письмом исх.№93-11-732 от 19.06.2026 от Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и договором №2-РЕМ-2026 от 08.05.2026 «Текущий ремонт зданий и сооружений Новосибирской ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Панель ограждения П-P3D.3000.2230.150.50.5.5.RAL, RAL-7040 (Темно Серый), Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка диаметром 5мм, с полимерным покрытием 5,2мм Размер панели 3000х2230мм, размер ячейки 50х150мм, 4 ребра жесткости длиной 100мм и высотой 43мм. Высота ограждения 2.3 м. 4-х слойное нанокерамическое полимерное покрытие. 10-ти стадийное окрашивание | шт. | 67 |
|  | Панель ограждения П-P3D.2500.2230.150.50.5.5.RAL, RAL-7040 (Темно Серый), Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка диаметром 5мм, с полимерным покрытием 5,2мм Размер панели 2500х2230мм, размер ячейки 50х150мм, 4 ребра жесткости длиной 100мм и высотой 43мм. Высота ограждения 2.3 м. 4-х слойное нанокерамическое полимерное покрытие. 10-ти стадийное окрашивание | шт. | 14 |
|  | Столб ограждения СОПФ.2300.80.80.20.RAL Комплект, RAL-7040 (Темно Серый), Столб профилированный без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением глубиной 1,1 мм и шагом 12 мм, с приваренным фланцем. Сечение 80х80, толщина стенки 2 мм, длина 2300 мм, в комплекте заглушка пластиковая. Фланец 160*160*6 мм. На высоту ограждения 2,3 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | компл. | 79 |
|  | Набор комплектов планки прижимной ПП.40.30.RAL(М6) (на столб 80) (24 шт.), RAL-7040 (Темно Серый), в набор входит 24 шт. комплектов планки прижимной размером 47*38 мм, из оцинкованной стали толщиной 3 мм для столбов сечением 80х80 мм., с комплектами метизов М6. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | компл. | 14 |
|  | Ворота распашные ВР.210.500.150.55.P3D.Н, RAL-7040 (Темно Серый), в состав ворот входят: столбы из профильной электросварной трубы с цинковым покрытием, сечением 80*80*3 мм, длиной 2100 мм с фланцем 160*160*6 мм – 2 шт, створки из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D - 2шт, регулируемые петли - 4 шт., проушины для навесного замка, упоры в землю, открывание наружу. Ширина проема 5020 мм. Высота ворот 2,1 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | компл. | 1 |
|  | Калитка распашная КР.210.100.150.55.P3D.Пр. (столб 80х80 с фл.), RAL-7040 (Темно Серый), в состав калитки входят: столбы из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки сечением 80*80*2 мм, длиной 2100 мм, с фланцем 160*160*6 мм – 2 шт., створка из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D - 1 шт., регулируемые петли с открыванием на 180° - 2 шт., врезной замок с комплектом ключей - 1 шт., ручка на планке - 1 комплект. Открывание правое (вид снаружи). Ширина проема 1030 мм. Высота калитки 2,1 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | компл. | 1 |
|  | Свая многовитковая ТК 76(3,5)/1500 с фланцем 210(6) (Грунт) | шт. | 74 |
|  | Панель ограждения, П-P3D.3000.2230.150.50.5.5.RAL (RAL-6005 (зеленый)), Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка диаметром 5мм, с полимерным покрытием 5,2мм Размер панели 3000х2230мм, размер ячейки 50х150мм, 4 ребра жесткости длиной 100мм и высотой 43мм. Высота ограждения 2.3 м. 4-х слойное нанокерамическое полимерное покрытие. 10-ти стадийное окрашивание | шт | 55 |
|  | Столб ограждения СОПФ.2300.80.80.20.RAL Комплект (RAL-6005 (зеленый)), столб профилированный без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением глубиной 1,1 мм и шагом 12 мм, с приваренным фланцем. Сечение 80х80, толщина стенки 2 мм, длина 2300 мм, в комплекте заглушка пластиковая. Фланец 160*160*6 мм. На высоту ограждения 2,3 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | шт | 56 |
|  | Набор комплектов планки прижимной ПП.40.30.RAL(М6) (на столб 80)(24 шт) (RAL-6005 (зеленый), в набор входит 24 шт. комплектов планки прижимной размером 47*38 мм, из оцинкованной стали толщиной 3 мм для столбов сечением 80х80 мм, с комплектами метизов М6. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | шт | 10 |
|  | Свая многовитковая ТК 76(3,5)/1500 с фланцем 210(6), (Грунт) | шт | 64 |
|  | Ворота распашные ВР.230.500.150.55.P3D.Н, (RAL-6005 (зеленый)), в состав ворот входят: столбы из профильной электросварной трубы с цинковым покрытием, сечением 100*100*3 мм, длиной 2300 мм с фланцем 200*200*8 мм - 2 шт, створки из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D - 2шт, регулируемые петли - 4 шт., проушины для навесного замка, упоры в землю, открывание наружу. Ширина проема 5020 мм. Высота ворот 2,3 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения для Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1-1.12 (Таблицы 1.1): ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения для Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Панель ограждения |  | Обозначение | П-P3D.3000.2230.150.50.5.5.RAL |
|  |  |  | Цвет | RAL-7040 (Темно Серый) |
|  |  |  | Материал | Стальной горячеоцинкованный пруток |
|  |  |  | Диаметр прутка | 5 мм. (с полимерным покрытием 5,2 мм.) |
|  |  |  | Размер панели | 3000х2230 мм. |
|  |  |  | Размер ячейки | 50х150 мм. |
|  |  |  | Кол-во ребер жесткости | 4 |
|  |  |  | Размеры ребер жесткости | Длина 100 мм. |
|  |  |  |  | Высота 43 мм. |
|  |  |  | Высота ограждения | 2,3 м. |
|  |  |  | Покрытие | Четырех слойное нанокерамическое полимерное |
|  |  |  | Окрашивание | Десятистадийное |
| 1.2 | Панель ограждения |  | Обозначение | П-P3D.2500.2230.150.50.5.5.RAL |
|  |  |  | Цвет | RAL-7040 (Темно Серый) |
|  |  |  | Материал | Стальной горячеоцинкованный пруток |
|  |  |  | Диаметр прутка | 5 мм. (с полимерным покрытием 5,2 мм.) |
|  |  |  | Размер панели | 3000х2230 мм. |
|  |  |  | Размер ячейки | 50х150 мм. |
|  |  |  | Кол-во ребер жесткости | 4 |
|  |  |  | Размеры ребер жесткости | Длина 100 мм. |
|  |  |  |  | Высота 43 мм. |
|  |  |  | Высота ограждения | 2,3 м. |
|  |  |  | Покрытие | Четырех слойное нанокерамическое полимерное |
|  |  |  | Окрашивание | Десятистадийное |
| 1.3 | Столб ограждения |  | Обозначение | СОПФ.2300.80.80.20.RAL |
|  |  |  | Цвет | RAL-7040 (Темно Серый) |
|  |  |  | Описание столба | Профилированный без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением глубиной 1,1 мм. и шагом 12 мм., с приваренным фланцем |
|  |  |  | Сечение | 80х80 мм. |
|  |  |  | Толщина стенки | 2 мм. |
|  |  |  | Длина | 2300 мм. |
|  |  |  | В комплекте | заглушка пластиковая |
|  |  |  | Габариты фланца | 160*160*6 мм. |
|  |  |  | Покрытие | Двухслойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской) |
|  |  |  | Технология покрытия | Десяти стадийная с применением технологии подготовки поверхности |
| 1.4 | Набор комплектов планки прижимной (на столб 80) |  | Обозначение | ПП.40.30.RAL(М6) |
|  |  |  | Цвет | RAL-7040 (Темно Серый) |
|  |  |  | Количество комплектов планки прижимной | По 24 шт. |
|  |  |  | Размер планки прижимной | 47*38 мм. |
|  |  |  | Материал | Из оцинк. стали толщиной 3 мм. для столбов сечением 80х80 мм. |
|  |  |  | В комплекте | С оцинкованными метизами М6 |
|  |  |  | Покрытие | Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской) |
|  |  |  | Технология покрытия | Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности |
| 1.5 | Ворота распашные |  | Обозначение | ВР.210.500.150.55.P3D.Н |
|  |  |  | Цвет | RAL-7040 (Темно Серый) |
|  |  |  | В составе | Столбы из профильной электросварной трубы с цинковым покрытием, сечением 80*80*3 мм., длиной 2100 мм. с фланцем 160*160*6 мм. – 2 шт. |
|  |  |  |  | Створки из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм. с заполнением из сетчатой панели P3D – 2 шт. |
|  |  |  |  | Регулируемые петли – 4 шт. |
|  |  |  |  | Проушины для навесного замка |
|  |  |  |  | Упоры в землю |
|  |  |  | Открывание | Наружу |
|  |  |  | Ширина проема | 5020 мм. |
|  |  |  | Высота ворот | 2,1 м. |
|  |  |  | Покрытие | Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской) |
|  |  |  | Технология покрытия | Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности |
| 1.6 | Калитка распашная |  | Обозначение | КР.210.100.150.55.P3D.Пр. |
|  |  |  | Цвет | RAL-7040 (Темно Серый) |
|  |  |  | Размеры столба | 80х80 мм. с фланцем |
|  |  |  | В состав калитки входят | Столбы из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки сечением 80*80*2 мм, длиной 2100 мм, с фланцем 160*160*6 мм – 2 шт. |
|  |  |  |  | Створка из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D – 1 шт. |
|  |  |  |  | Регулируемые петли с открыванием на 180° – 2 шт. |
|  |  |  |  | Врезной замок с комплектом ключей – 1 шт. |
|  |  |  |  | Ручка на планке - 1 комплект |
|  |  |  | Открывание | Правое (вид снаружи) |
|  |  |  | Ширина проема | 1030 мм. |
|  |  |  | Высота калитки | 2,1 м. |
|  |  |  | Покрытие | Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской) |
|  |  |  | Технология покрытия | Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности |
| 1.7 | Свая многовитковая |  | Обозначение | ТК |
|  |  |  | Размер | 76(3,5)/1500 мм. |
|  |  |  | Фланец | 210 (6) |
|  |  |  | Покрытие | Грунт |
| 1.8 | Панель ограждения |  | Обозначение | П-P3D.3000.2230.150.50.5.5.RAL |
|  |  |  | Цвет | RAL-6005 (зеленый) |
|  |  |  | Материал прутка | Горячеоцинкованная сталь |
|  |  |  | Диаметр прутка | 5 мм. |
|  |  |  | Диаметр прутка с полимерным покрытием | 5,2 мм. |
|  |  |  | Размер панели | 3000х2230 мм. |
|  |  |  | Размер ячейки | 50х150 мм. |
|  |  |  | Количество ребер жесткости | 4 |
|  |  |  | Размеры ребер жесткости | Длина 100 мм. |
|  |  |  |  | Высота 43 мм. |
|  |  |  | Высота ограждения | 2,3 м. |
|  |  |  | Полимерное покрытие | 4-х слойное нанокерамическое |
|  |  |  | Окрашивание | 10-ти стадийное |
| 1.9 | Столб ограждения |  | Обозначение | СОПФ.2300.80.80.20.RAL |
|  |  |  | Цвет | RAL-6005 (зеленый) |
|  |  |  | Комплект столба | Профилированный без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением глубиной 1,1 мм и шагом 12 мм, с приваренным фланцем, заглушка пластиковая |
|  |  |  | Сечение столба | 80х80 мм. |
|  |  |  | Толщина стенки столба | 2 мм. |
|  |  |  | Длина столба | 2300 мм. |
|  |  |  | Фланец | 160х160х6 мм. |
|  |  |  | Покрытие | 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). |
|  |  |  | Технология покрытия | 10-ти стадийная с применением технологии подготовки поверхности |
| 1.10 | Набор комплектов планки прижимной (на столб 80) |  | Обозначение | ПП.40.30.RAL(М6) |
|  |  |  | Количество в комплекте | 24 шт. |
|  |  |  | Цвет | RAL-6005 (зеленый) |
|  |  |  | Размер планки прижимной | 47*38 мм. |
|  |  |  | Материал планки прижимной | Из оцинкованной стали |
|  |  |  | Толщина планки прижимной | 3 мм. (для столбов сечением 80х80 мм.) |
|  |  |  | В комплекте | С комплектами метизов М6 |
|  |  |  | Покрытие | 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). |
|  |  |  | Технология покрытия | 10-ти стадийная с применением технологии подготовки поверхности |
| 1.11 | Свая многовитковая |  | Обозначение | ТК |
|  |  |  | Размер | 76(3,5)/1500 мм. |
|  |  |  | Фланец | 210 (6) |
|  |  |  | Покрытие | Грунт |
| 1.12 | Ворота распашные |  | Обозначение | ВР.230.500.150.55.P3D.Н |
|  |  |  | Цвет | RAL-6005 (зеленый) |
|  |  |  | В состав ворот входят | Столбы из профильной электросварной трубы с цинковым покрытием, сечением 100*100*3 мм., длиной 2300 мм. с фланцем 200*200*8 мм. – 2 шт. |
|  |  |  |  | Створки из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D – 2 шт. |
|  |  |  |  | Регулируемые петли – 4 шт. |
|  |  |  |  | Проушины для навесного замка |
|  |  |  |  | Упоры в землю |
|  |  |  | Открывание | Наружу |
|  |  |  | Ширина проема | 5020 мм. |
|  |  |  | Высота ворот | 2,3 м. |
|  |  |  | Покрытие | Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской) |
|  |  |  | Технология покрытия | Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС). |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. • Сертификат качества в 1 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.; • Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |