Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 02.20.11.143 Лесоматериал (энерголес)

для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот № -ЭКСП ПРОД-2027-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Аналогичная продукция | это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| КР | Капитальный ремонт |
| ТП | Техническое присоединение |
| ЭСК г. Лабытнанги | Электросетевой комплекс г. Лабытнанги |

Наименование закупаемой продукции

Лесоматериал (энерголес).

Цель использования закупаемой продукции

Лесоматериал (энерголес) приобретается как давальческий материал для выполнения производственной программы филиала

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Лесоматериал (энерголес):

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опоры ЛЭП деревянные пропитанные L-9,5 м. | шт | 40 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лесоматериал (энерголес) | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Лесоматериал (энерголес)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Размеры и допустимые отклонения | Номинальная длина Опоры ЛЭП, м 9,5 (-50 мм, + 200 мм), диаметр верха 160 мм (+(-) 10), диаметр низа 200 мм (+(-)10; |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к древесине |  |  |  |  |  |
|  | Сырье для изготовления |  | Сосна | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сорт древесины, не ниже |  | 1, 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Период заготовки древесины |  | осенне-зимний (1 ноября – 31 марта) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Часть ствола дерева для заготовки |  | комель | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сучья должны быть срезаны по отношению к неокоренному бревну |  | вровень | Согласие с требованием |  |  |
|  | Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град. |  | 90 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сучки (всех видов кроме табачных) диаметром не более, мм. |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Механические повреждения |  | - не глубже ширины пропитанного слоя на первом от нижнего торца метре стойки; - глубиной не более 10 мм на остальной части опоры; не допускается два повреждения в одном поперечном сечении детали. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мелкая поверхностная распределенная червоточина (с диаметром ходов до 1,5 мм) при общем количестве ходов, не более |  | 20 на 1 м длины | Согласие с требованием |  |  |
|  | Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками |  | Не допускаются | Согласие с требованием |  |  |
|  | Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более глубины пропитки |  | Не допускаются | Согласие с требованием |  |  |
|  | Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности |  | Не допускается | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимая овальность опор при разности меньшего и большего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, не более, % |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимая конусность (сбег) на 1 м длины, не более, мм |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимая простая кривизна стойки допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине стойки, %. |  | не более 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сложная кривизна |  | Допускается в размере половины нормы простой кривизны. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Недопустимые пороки древесины: |  | - табачные сучки; - использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом; - заболонная, ядровая и наружная трухлявая гнили; трещины поперек опоры и текстуры. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подготовке древесины для пропитки |  |  |  |  |  |
|  | Окорка древесины перед пропиткой |  | Древесина должна быть окорена с удалением коры и луба таким образом, чтобы на поверхности опоры не осталось участков, затрудняющих проникновение антисептика. Рекомендуется удаление луба производить после процедуры сушки древесины. После окорки всем заготовкам стоек опор должен быть присвоен класс (см. Приложение Б), определяемый по минимальному диаметру вершины. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технологические отверстия, вырубы и выемки |  | Должны быть сделаны до пропитки. Допускается механическая обработка изделий после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью раствора защитного средства того же типа на обнажившиеся поверхности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Окорка древесины перед пропиткой |  | Древесина должна быть окорена с удалением коры и луба таким образом, чтобы на поверхности опоры не осталось участков, затрудняющих проникновение антисептика. Рекомендуется удаление луба производить после процедуры сушки древесины. После окорки всем заготовкам стоек опор должен быть присвоен класс (см. Приложение Б), определяемый по минимальному диаметру вершины. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к пропитке |  |  |  |  |  |
|  | Пропиточные материалы |  | В соответствии с п.4.1 ГОСТ 20022.0-2016, | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соотношение компонентов антисептиков |  | В соответствии с п.3.3 ГОСТ 28815-2018, ГОСТ 23787.9-2019, п.1.4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ пропитки |  | В соответствии с ГОСТ 20022.6-93 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Влажность древесины перед пропиткой не более, % |  | В соответствии с п.1.3 ГОСТ 20022.6-93; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Глубина проникновения в слой заболони не менее, % |  | В соответствии с п.5.1 ГОСТ 20022.0-2016; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поглощение антисептика, кг/м3 |  | В соответствии с п.4.1 ГОСТ 20022.0-2016, | Согласие с требованием |  |  |
|  | Глубина проникновения по обнаженной ядровой древесине (в торцах стоек) не менее, мм |  | В соответствии с п.5.1 ГОСТ 20022.0-2016; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим ускоренной фиксации путем прогрева паром до температур свыше 60 оС, мин (для зимнего периода). |  | В соответствии с п.1.15.3 ГОСТ 20022.6-93 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фиксация компонентов антисептика с применением химических реактивов в соответствии с ТУ завода изготовителя антисептика. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль глубины пропитки в партии (загрузка автоклава) не менее, шт. |  | В соответствии с п.2 ГОСТ 20022.6-93 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар составляет сто двадцать месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД) |  | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - руководство по эксплуатации; - товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. |  | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                       (И.О. Фамилия)