
 Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от _______2026г № _____

Технические требования 
на поставку бетонной смеси для объекта строительства Федоровский гидроузел. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
ОКПД2: 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси на объект строительства Федоровский гидроузел.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево. 
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Целью закупки является поставка бетонной смеси (Далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1. 
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
4.4.  Бетонная смесь должна изготавливаться в соответствии с базовыми составами (рецептурами) согласованными с Заказчиком. 
Допускается изготовление и поставка бетонных смесей по собственным составам Поставщика, соответствующим необходимым классам бетона в соответствии с таблицей № 1 ТТ, при условии согласования поставщиком таких составов с заказчиком.
4.5.  Бетонная смесь должна изготавливаться только на заполнителях согласованных и  утвержденных Заказчиком. Применение заполнителей не утвержденных Заказчиком не допускается.  
   Бетонная смесь должна перемешиваться до однородного состояния с равномерным распределением компонентов. Последовательность загрузки составляющих в бетономешалку определяется на месте лабораторией Подрядчика. 
Бетоносмеситель не должен загружаться выше пределов, рекомендуемых заводом - изготовителем, все другие параметры также не могут быть выше паспортных. 
Время перемешивания конкретной смеси определяется пробными замесами, а также корректируется в зависимости от типа бетономешалки с последующими контрольными испытаниями бетона в лаборатории.
4.6. Оборудование бетонных заводов должно обеспечивать возможность однородного перемешивания всех составляющих без расслоения в пределах времени, отведённого на замес. 
Бетонные заводы должны быть обеспечены устройствами для подогрева воды, добавок и инертных материалов при работе в период отрицательных температур наружного воздуха, для обеспечения требований к температуре бетонной смеси при выпуске с бетонного завода, с учетом потерь тепла ею при транспортировке и укладке в зависимости от условий строительства и установками для охлаждения бетонной смеси в период положительных температур. 
Время перемешивания бетонной смеси, в зависимости от типа используемых смесителей, должно определяться лабораторией строительства на основании результатов опытных замесов.
Для получения требуемых технологических свойств бетонных смесей и обеспечения проектных требований к бетону бетонный завод (заводы) должны строго удовлетворять следующим требованиям:
Должны быть снабжены расходными бункерами в количестве не менее трех штук:
- Бункер для щебня;
- Бункер для песка;
- Бункер для песка из отсева дробления.
Поверка (калибровка) весового оборудования (дозаторы) должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документацией. 
Иметь необходимую точность взвешивания составляющих. Отклонения должны быть не более 2% от веса дозируемого материала для цемента, добавок, воды и не более 3% для мелкого и крупного заполнителя.
Иметь для всех компонентов (цемент, щебень, песок, отсев, вода, химические добавки), дозирующие устройства, которые обеспечивают строгое выполнение настоящих требований.
Иметь оборудование устройствами для быстрого получения проб бетонной смеси с целью определения технологических параметров бетонной смеси (удобоукладываемость, средняя плотность, расслаиваемость, объем вовлеченного воздуха, температура), а также последующего определения других параметров в лаборатории.
Иметь оборудование для точного определения времени перемешивания каждого замеса, исключал приготовление недоперемешанной бетонной смеси.
Снабжен устройствами, регистрирующими номер каждого замеса, объем и количество   замесов, необходимые для четкого контроля выдачи бетонной смеси.
Снабжен не менее чем двумя устройствами для введения в бетонные смеси двух добавок: пластифицирующей и воздухововлекающей.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Тип, серия, иные ценообразующие характеристики продукции 
	ГОСТ, ТУ 
	Ед. изм.
	Кол-во/ Объем

	1.
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах
	класс В7,5 (М100)
	ГОСТ 26633-2015
	м³
	350,00

	2.
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах
	класс В20 (М250)
(B20W4F100)
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	150,00

	3.
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах
	класс В25 (М350)
(B25W4F100)
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	200,00

	4.
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах
	класс В25 (М350)
(B25W8F200)
	ГОСТ 26633-2015
	м3
	200,00

	
	ИТОГО
	м3
	900,00




5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
5.1. Начало поставки – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 1 рабочий день.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
6.1. Место поставки: Российская Федерация,  Краснодарский, край, Абинский район, 2 км северо-восточнее станицы Федоровская.  
6.2. Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями за свой счет, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика. 
6.3. Указанный в таблице 1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями. 
6.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
6.5. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.








