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Технические требования
ОКПД2 28.22.14.122 Изготовление и поставка тупиковых 

упоров ударного типа для нужд  

       Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
Лот №

Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.22.14.122 Изготовление и поставка  тупиковых упоров (тип- ударный) для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
     Продукция закупается в рамках исполнения Договора № 1050-458-2025 от 30.12.2025г «Эксплуатация подъёмных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС ».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Тупиковый упор  (тип - ударный)
	шт.
	4



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Тупиковый упор (тип - ударный)
	с даты подписания договора
	20.09.2026 г.


2.2. Требования к качеству продукции

 Таблица 3.1 Требования к продукции 
ОКПД2 28.22.14.122 Изготовление  и поставка  тупиковых упоров (тип — ударный)  для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика


	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-


	1.1.
	Тупиковый упор, (тип) 
	Ударный
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2.
	Климатическое исполнение
	У1
	
	

	1.3.
	Ветровой район по ГОСТ 1451-77
	IV 
	
	

	1.4.
	Грузоподъемность крана
	50/10 (т)
	
	

	1.5.
	Масса крана
	101,0 (т)
	
	

	1.6.
	Длина рельсового пути, м
	87,5
	
	

	1.7.
	Колея, м 
	32,0
	
	

	1.6.
	Марка рельса
	Р-50
	
	

	1.7.
	Расстояние от головки рельса до центра буфера крана.
	530 мм.
	
	

	1.8.
	Буфер  
	из твёрдых пород дерева пропитанное 
	
	

	1.9.
	Температурный режим эксплуатации
	ОС от - 40 до + 40
	
	

	1.10.
	Скорость передвижения крана, м/мин
	37
	
	

	1.11.
	Марка стали 
	Ст 09Г-12, Ст 09 Г2С-12
	
	

	1.12.
	Масса
	От  50 до 75 кг
	
	

	1.13.
	Окраска тупиковых упоров (цвет) 
	Красный
	
	

	1.14.
	Требования к лакокрасочному покрытию.
	все наружные поверхности изделия, кроме нижней поверхности основания и рифленой поверхности прижимов, должны иметь лакокрасочные покрытия; - наружная поверхность изделия должна быть загрунтована; для грунтовки применять грунт ФЛ-03к или другой, не ухудшающий качество покрытия; - нанесение покрытий должно выполняться по нормам для VII класса по ГОСТ 9.032. Группа условий эксплуатации покрытия — 6 по ГОСТ 9.104; - наклонная (рабочая) поверхность изделия должна быть окрашена эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465 красного цвета.
	
	

	1.15.
	Крепление тупиковых упоров к рельсу
	прижимными планками (клиновое устройство) / болтовое соединение
	
	

	1.16.
	Высота крана, м
	25 
	
	

	1.17.
	Ширина крана, м
	13,89
	
	

	2.1
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» .
	Согласие с требованием
	

	  2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	  2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	 2.4.
	Требования к маркировке, упаковке. 
1.1. На боковой стороне упора должна быть табличка или клеймо, где указаны: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год и месяц выпуска;

- клеймо отдела технического контроля (ОТК);

1.2.Транспортирование тупиковых упоров возможно любым видом транспорта, обеспечивающим их безопасную перевозку. 

1.3. При транспортировании тупиковые упоры должны быть защищены от механических повреждений посредством рационального размещения (закрепления) на транспортных средствах или с помощью частичной упаковки.

1.4.Упаковка сопроводительной технической документации, отгружаемой вместе с комплектом тупиковых упоров, должна обеспечивать полную ее сохранность во время транспортировки.

1.5. Консервации по ГОСТ 9.014 (вариант В3-1) подвергают неокрашенные поверхности тупиковых упоров, а также крепежные изделия. Срок действия консервации - не менее 12 месяцев.
	
	

	    3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	
	

	  3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	Согласие с требованием
	

	    4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	  4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Паспорт на изделие со штампом отдела технического контроля (ОТК), сертификаты качества на материалы согласно чертежей.

Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	

	   5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	  5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	Согласие с требованием
	

	  5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. ГОСТ Р 70359-2022: «Краны грузоподъёмные. Упоры тупиковые рельсовых путей. Технические требования», ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры, ГОСТ 12.4.026-2015  «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», ГОСТ 9.104 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации», ГОСТ 1451-77 «Краны грузоподъёмные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения». Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. 

	
	


6. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
       6.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое    предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
     6.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
