Технические требования

ОКПД2 …….. Поставка материалов для выполнения цементационных работ на Каскаде Вилюйских ГЭС для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

лот №…..-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ

#### 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2……. Поставка материалов для выполнения цементационных работ на Каскаде Вилюйских ГЭС для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для устройства цементационных скважин при исполнении договора подряда №6501-СШФ/под-26 от 23.07.2026г «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст. №3 и ст. №6 Каскада Вилюйских ГЭС».

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н | тн | 1630 |
|  | Бентонит глинопорошок ПБМВ | тн | 80 |
|  | Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП | кг | 2300 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Продукция поставляется по заявкам, в соответствии со сроками Таблицы 2.2

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № заявки | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н – 815 тн. | С даты подписания договора | 01.09.2026 г. |
|  | Бентонит глинопорошок ПБМВ – 40 тн. |  |  |
|  | Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП – 1150 кг. |  |  |
| 2. | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н – 815 тн. |  | 01.04.2027 г. |
|  | Бентонит глинопорошок ПБМВ – 40 тн. |  |  |
|  | Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП – 1150 кг. |  |  |

#### 2.3 Требования к качеству продукции

# Таблица 2.3. Требования к продукции

Наименование продукции: «ОКПД2 …….. Поставка материалов для выполнения цементационных работ на Каскаде Вилюйских ГЭС для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н | Марка прочности (российский стандарт): | М500 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Прочность на сжатие (28 суток) | Не менее 42,5 МПа |  |  |
|  |  | Тонкость помола (удельная поверхность) | Около 340 ± 40 м²/кг |  |  |
|  |  | Нормальная густота цементного теста | 24,5–26,5% |  |  |
|  |  | Содержание оксида серы (VI) (SO₃) | 2,50 ± 0,40% |  |  |
|  |  | Клинкер | 98% |  |  |
|  |  | Гипс | 2% |  |  |
|  |  | Прочие добавки | 0% |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 31108-2020 |  |  |
| 1.2 | Бентонит глинопорошок ПБМВ | Выход глинистого раствора с вязкостью 20 мПа·с | 14,5–15,5 м³/т |  |  |
|  |  | Массовая доля влаги | 8–10 % |  |  |
|  |  | Содержание свободной соды | 2,0–2,5 г/100 г глинопорошка |  |  |
|  |  | Показатель фильтрации | 17–18 см³ |  |  |
|  |  | Соответствие | ТУ 2164-006-41219638¬8-2005 |  |  |
| 1.3 | Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП | Внешний вид | мучнистый порошок от светло-желтого до коричневого цвета |  | -//- |
|  |  | Массовая доля сухих веществ | Не менее 92% |  |  |
|  |  | Массовая доля основного вещества | Не менее 58% |  |  |
|  |  | Массовая доля золы к массе сухих веществ | Не более 25% |  |  |
|  |  | Предел прочности при растяжении высушенных образцов | Не менее 0,60 МПа |  |  |
|  |  | Температура разложения | Свыше 180 °C |  |  |
|  |  | Соответствие | ТУ 2455-028-00279580¬2014 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), п.г.т. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) в 1 экз.; - Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не позднее 2026 года выпуска. |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |