













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 24.20.13.144 Поставка труб из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот № _____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 24.20.13.144 Поставка труб из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходного договора:
	- №8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022» (заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅22,0х3,5мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	1,0

	2. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅32,0х3,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	9,6

	3. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅57,0х3,5мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	8,0

	4. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅57,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	105,3

	5. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅89,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	568,0

	6. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅108,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	1,5

	7. 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, ∅219,0х6,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
	м
	0,5



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 24.20.13.144 Поставка труб из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]    	2.2. Требования к качеству продукции
    Таблица 3. Требования к качеству продукции

	Наименование продукции (позиции № 1-7. Таблицы 1.):
Материалы предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ
9941-2022
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Диаметр наружный
	22,0мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки
	3,5мм
	
	
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	
	
	

	2.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ
9941-2022
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Диаметр наружный
	32,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Толщина стенки
	3,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	
	
	

	3.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	
ГОСТ
9941-2022
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Диаметр наружный
	57,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Толщина стенки
	3,5мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	
	
	

	4.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ
9941-2022
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Диаметр наружный
	57,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Толщина стенки
	4,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	
	
	

	5.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ
9941-2022
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Диаметр наружный
	89,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Толщина стенки
	4,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	
	
	

	6.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ
9941-2022
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Диаметр наружный
	108,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Толщина стенки
	4,0мм
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	4,0/4,5/6,0 кгс/см2
	
	
	

	7.
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ
9941-2022
	
	

	
	
	Диаметр наружный
	219,0мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки
	6,0мм
	
	
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	
	
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	
	
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74
	
	

	2.4.
	[bookmark: _GoBack]Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Продукция должна быть промаркирована: иметь информационные бирки с данными о наименовании, габаритных размерах и веса поставляемого товара.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
	3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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