Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку траверс для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер.

  - Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оттяжка ОТ 250 3.407.1-164.1 | Материал: углеродистая сталь марки С245; Антикоррозионная покрытие: горячее оцинкование; Масса изделия: не менее 100,6 кг.; Типовой проект: 3.407.1-164.1. |
| 2 | Тросостойка В21С 3.407.1-163-1 | Материал: углеродистая сталь марки С245; Антикоррозионное покрытие горячее оцинкование; Масса изделия: не менее 40 кг.; Типовой проект: 3.407.1-163.1. |

2. Требования к качеству продукции

  - Точность размеров и допуски: по ГОСТ 23118 и чертежам типового проекта.

  - Сварные соединения: по ГОСТ 5264 или ГОСТ 14771, контроль качества — визуально-измерительный, при необходимости — неразрушающий контроль (УЗК/радиография).

  - Подготовка кромок и сборка: в кондукторах/оснастке, исключающей деформации.

  - Удаление грата, заусенцев, брызг: обязательно.

  - Контроль геометрии: проверка прямолинейности, размеров, взаимного расположения отверстий.

3. Требования к упаковке, маркировке товара:

3.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, хранении и проведении погрузочно-разгрузочных работ (деревянные поддоны, защитная плёнка, обвязка итд).

3.2. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии (обозначение изделия, марка стали, номер партии, клеймо ОТК итд), должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

4.   Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

4.1 Соответствие: ГОСТ 23118 (конструкции стальные строительные), СП 16.13330 (стальные конструкции), требованиям ПУЭ.

4.2 Документация, предоставляемая поставщиком: рабочие чертежи, паспорт изделия, сертификат/декларация соответствия, протоколы испытаний, ведомость комплектации.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов