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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку железобетонных изделий

«ОКПД2 23.61.12.190. Поставка железобетонных изделий для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»





















[bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования




1.2 [bookmark: _Toc126072360][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 23.61.12.190. Поставка железобетонных изделий для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

2. [bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc126072363]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc126072364]Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
[bookmark: _Toc126072365][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Центральные электрические сети (г.Якутск)

	1
	Крышка ППЛ-3 железобетонная для усиленного ж/б лотка Л1т
	шт
	300

	2
	Лоток Л1т железобетонный усиленный 
	шт
	300



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции (представлены в таблице 2.) 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc126072367][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Железобетонные изделия
	с момента подписания договора
	в течение 70 календарных дней с момента подписания договора
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[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54785622]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc126072368][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции (представлены в таблицах 3 и 4).
[bookmark: _Toc126072369]Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698] 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Крышка ППЛ-3 железобетонная для усиленного ж/б лотка Л1т
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.2.
	Габариты
	Длина, не более: 2980 мм
Ширина, не более: 90 мм
Высота, не более: 120 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	2.2. 
	Класс бетона по прочности
	В25
	Указание характеристик
	
	
	
	
	

	2.3. 
	Марка бетона по морозостойкости
	Не ниже F200
	Указание характеристик
	
	
	
	
	

	2.4. 
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W4
	Указание характеристик
	
	
	
	
	

	2.5. 
	Отпускная прочность
	Не менее 70%
	Указание характеристик
	
	
	
	
	

	2.6. 
	Способ соединения арматуры в каркасы
	сварной
	Согласие с требованием
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к доставке
	-//-
	-//-
	-//-
	
	
	

	3.1.
	Место поставки 
	Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26
	Согласие с требованием
	
	
	
	













Таблица 4. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1): Лоток Л1т железобетонный усиленный
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении второй позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2. 
	Габариты
	Длина, не более: 2980 мм
Ширина, не более: 1290 мм
Высота, не более: 550 мм
	Указание характеристик
	
	
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (Индивидуальный чертеж, согласно ТЗ на разработку типовых проектных решений от 24.08.2017) к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2. 
	Класс бетона по прочности
	В25
	Указание характеристик
	
	
	

	2.3. 
	Марка бетона по морозостойкости
	Не ниже F200
	Указание характеристик
	
	
	

	2.4. 
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W4
	Указание характеристик
	
	
	

	2.5. 
	Отпускная прочность
	Не менее 70%
	Указание характеристик
	
	
	

	2.6. 
	Способ соединения арматуры в каркасы
	сварной
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.
	Требования к доставке
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Место поставки 
	Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26
	Согласие с требованием
	
	






















Таблица 5. Требования к продукции (Общие требования)

2.3. Общие требования к позициям Таблицы 1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Климатическое исполнение поставляемого изделия 
	ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Условия транспортирования
	ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Требования к маркировке
	Маркировку железобетонных изделий следует производить по ГОСТ 13015-12. Маркировочные надписи должны быть видимыми при хранении, нанесены несмываемой краской (водостойкой, светостойкой, устойчивой к воздействию низких температур, прочной на истирание и размазывание)*
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Погрузка, крепление и транспортирование железобетонных изделий должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-12*, разработанными на предприятии-изготовителе схемами крепления и загрузки.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	4.3.
	Транспортированию подлежат только те железобетонные изделия, прочность бетона которых достигла требуемой отпускной прочности.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок определяется согласно сроков предприятия-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с изделием
	Каждая поставляемая партия железобетонных изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества) в соответствии с ГОСТ 13015-2012*
	Согласие с требованием
	В случае, когда Товар не подлежит обязательной сертификации, Участник предоставляет информационное письмо в произвольной форме подтверждающее, что Товар, указанный в договоре, не подлежит обязательной сертификации.
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Соответствие стандартам 
	Поставщик гарантирует соответствие железобетонных изделий требованиям ГОСТ 13015-12, заявленной серии*
	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2024), ранее не использованным.
	Согласие с требованием
	
	


* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
3. В составе заявки необходимо предоставить:
3.1 . Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме). ".

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции). 
5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».
Требования отсутствуют.
1. Приложения:

11
Приложение № 1 – Чертеж 1.
Приложение №1
Чертеж № 1 к техническим требованиям
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