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Технические требования
ОКПД2 23.32.12.190 Поставка керамзита в мешках для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.32.12.190 Поставка керамзита в мешках для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
      Продукция закупается в рамках исполнения проекта ТпиР_ПРОЕКТ_ТпиР-2025-ВолГЭС (КСБ) «Строительство защитного заграждения здания КРУЭ-500кВ ВолГЭС в целях обеспечения защиты от воздействия беспилотных судов" планируемый к заключеннию между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Керамзит фракция 5/20 в мешках (50л)
	тонн
	465


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 23.32.12.190 Поставка керамзита в мешках для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	с даты подписания договора
	Поставка по заявкам, окончательный срок не позднее 31.10.2026г.

	*сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.2


2.2. Требования к качеству продукции



 Таблица 3 Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 23.32.12.190 Поставка керамзита в мешках для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Насыпная плотность
	М250

	1.2
	Марка прочности, соотносимая с насыпной плотностью
	П15…П35

	1.3
	Морозостойкость
	 F15

	1.4
	Водопоглощение
	не более 30%

	1.5
	Фасовка
	Мешки белые 105х55 п/п

	1.6
	Укладка
	Палет100х1200

	1.7
	Количество на палете
	По 30 мешков, стянуто стрейч пленкой

	1.8
	Фракция
	5-20 или 10-20

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки

404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».

	2.2.
	Приемка продукции

Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
За 1 час до поставки предоставить данные о водителе (Ф.И.О.) паспортные данные и гос номер авто, а также предоставить Покупателю согласие на обработку и передачу персональных данных данного лица.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцать шесть) месяцам и исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 

В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, указанным в Договоре, нормативно-технической документации, возможность эксплуатации Продукции в соответствии с ее целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) явились следствием несоблюдения Покупателем требований по транспортировке, хранению и использованию Продукции, установленных в документах, переданных Покупателю в соответствии с п. 3.3. Договора.

	4.
	Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Сертификат соответствия, документы о качестве, паспорт (на русском языке), руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке).

Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., и иные документы согласно п. 3.3 Договора.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.


