















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 13.99.13.119 Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского 
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Лот № 






























1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 13.99.13.119 Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС «Выполнение работ по Капитальному ремонту гидроагрегата ст. №1 Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск 

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Войлок технический тонкошерстный ТЭ 3мм
	13.99.13.119
	М2
	8

	1.2. 
	Лакоткань на натуральном шелке ЛШМС-105, ширина 700-740, 870-930 мм, толщина от 0,1 до 0,15 мм
	13.20.46.900
	М2
	20

	1.3. 
	Лента слюдинитовая стеклотканевая ЛСУ 2х0.13мм
	13.20.46.900
	кг
	40

	1.4. 
	Лента электроизоляционная стеклотканевая ЛЭС-0.2х25 ГОСТ 5937-81
	13.20.46.900
	м
	1700

	1.5. 
	Шнур чулок стекловолоконный АСЭЧ(б) 3.5мм
	13.20.46.900
	м
	800



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.1. 
	ОКПД2 13.99.13.119 Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского филиала
	С даты подписания договора
	по 16.11.2026г. *


Поставка осуществляется одной партией.
* Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС.



[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.13. Таблицы 2.1): ОКПД2 [13.99.13.119] Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	

	1. 1.
	Войлок технический тонкошерстный ТЭ 3мм
	Тип войлока
	Фетр для электрооборудования
	ГОСТ 11025-79

	2. 
	
	Состав 
	Шерсть овечья
	

	3. 
	
	Толщина, мм
	3
	

	4. 
	
	Плотность, г/см 3
	0,28 + 0,02
	

	5. 
	
	Ширина рулона, м
	От 0,6 до 1,5
	

	1.2.
	Лакоткань  ЛШМС-105
	Материал ткани
	Шелк натуральных
	ТУ16-90И37.0012.002ТУ

	
	
	Тип связующего
	масляное
	

	
	
	Толщина, мм
	0,15
	

	
	
	Ширина, мм
	От 700 до 1000
	

	
	
	Класс нагревостойкости F, ̊С
	105
	

	1.3.
	Лента ЛСУ 
	Материал ленты
	Слюдяная бумага, стеклоткань, ПЭТ-Э
	ТУ3492-027-31885305-2004

	
	
	Связущее 
	эпоксиднополиэфирное
	

	
	
	Ширина, мм
	20
	

	
	
	Толщина, мм
	0,13
	

	1.4.
	Лента электроизоляционная стеклотканевая ЛЭС
	Материал ленты
	Стеклонити
	ГОСТ 5937-81

	
	
	Ширина, мм
	25
	

	
	
	Толщина, мм
	0,2
	

	[bookmark: _GoBack]1.5.
	Шнур чулок стекловолоконный АСЭЧ(б) 3.5мм
	Материал основы
	стекловолокно
	ТУ 8153-001-22741917-2003

	
	
	Диаметр номинальный, мм
	3,5
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	0,3
	

	
	
	Нагрузка разрывная, кгс
	539
	

	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.




